建设部备案号：                                                          DB

重庆市工程建设标准

DBJ/T50－XXX－2012

保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程

（征求意见稿）

2012-XX-XX发布                            2012-XX-XX实施

重庆市城乡建设委员会  发布

- 前  言

为推广应用保温装饰板外墙外保温系统，进一步推动我市建筑节能工作，根据重庆市城乡建设委员会《关于下达2011年工程建设标准制订、修订项目计划的通知》（渝建[2011]460号）要求，本规程编制专家组进行了广泛的调查研究，在总结近年来国内保温装饰板外墙外保温系统研究成果和工程实践经验、结合重庆市地方特点，并广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容为：总则、术语、基本规定、性能要求、设计、施工、验收。

本规程由重庆市城乡建设委员会负责管理，由重庆市建设技术发展中心负责具体技术内容解释。在本标准的实施、应用过程中，希望各单位注意收集资料，总结经验，并将需要修改、补充的意见和有关资料交重庆市建设技术发展中心标准科（重庆市渝中区上清寺路69号7楼，邮编400015，电话63601374，传真63861277），以便今后修订时参考。

本规程主编单位、参编单位、主要起草人、审查专家

主  编  单  位： 重庆市建设技术发展中心

参  编  单  位： 四川奥菲克斯建设工程有限公司

山东万泉新型建材有限公司

机械工业第三设计研究院

中冶赛迪工程技术股份有限公司

重庆大学

江北区建设工程质量监督站

重庆建工八建

重庆建工技校

主 要 起 草 人： 赵  辉  谢厚礼  张智强 何  勇  罗道林  张  弦  杨  东

华冠贤  郑河清 陈红霞  宋  斌  李传勤  冷艳锋  王永合

何萧琳   吴 蕾  唐绍伟  王金伟  杨  奕  皮 璐  蓝文晖 腾 超

审  查  专  家：

- 目   次

1  总则 ………………………………………………………………………………………

2  术语 ………………………………………………………………………………………

3  基本规定 ……………………………………………………………………………………

4  性能要求 ……………………………………………………………………………………

4.1  系统性能 …………………………………………………………………………………

4.2  系统组成材料性能…………………………………………………………………………

5  设计 …………………………………………………………………………………………

5.1  一般规定 ………………………………………………………………………………

5.2  系统构造 ……………………………………………………………………………

6  施工 ……………………………………………………………………………………………

6.1  一般规定 ………………………………………………………………………………

6.2  主要施工机具………………………………………………………………………

6.3  施工顺序 ………………………………………………………………………………

6.4  施工要点 ………………………………………………………………………………

7  验收 ……………………………………………………………………………………………

7.1  一般规定 …………………………………………………………………………

7.2  主控项目 ………………………………………………………………………………

7.3  一般项目 ………………………………………………………………………………

7.4  验收项目 ………………………………………………………………………………

条文说明 ………………………………………………………………………………………

1  总    则

1.0.1  为规范保温装饰板外墙外保温系统的工程应用，做到技术先进，安全适用，经济合理，确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于重庆市新建、扩建民用建筑及既有建筑节能改造采用保温装饰板外墙外保温系统时的设计、施工与验收。

1.0.3  保温装饰板外墙外保温工程的设计、施工与验收除应执行本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1  保温装饰板外墙外保温系统 external thermal insulation systems based on insulate decorative panel

安装在建筑物外墙外表面的由保温装饰板、胶粘剂、锚固件、填缝材料、密封胶等组成的非承重保温装饰构造的总称。

2.0.2  保温装饰板 insulated decorative panel

在工厂将保温材料与装饰面板复合预制成型的具有保温和装饰功能的板状制品。

2.0.3  基层墙体 substrate

外保温系统所依附的外墙。

2.0.4  界面剂 interface treating mortar

用以改善基层或保温层表面粘结性能的材料。

2.0.5  胶粘剂 adhesive

用于保温装饰板与基层墙体之间粘结的材料。

2.0.6  锚固件 mechanical fixing

用于将保温装饰板固定在基层上的专用固定件（包含锚栓、连接件及其他配件等）。

2.0.7  填缝材料 cauking material

用于对保温装饰板之间的分隔缝进行填充的保温材料。

2.0.8  密封胶 fluid sealant

具有良好耐候性能的用于保温装饰板板缝密封的材料。

2.0.9  防火隔离带 fireproof isolation belt

设置在可燃类保温材料外墙外保温系统中，按水平方向分布，采用不燃保温材料做成的阻止火灾沿外墙面或在外墙外保温系统内蔓延的建筑外墙外保温工程防火构造。

2.0.10  排汽塞

安装在保温装饰板外墙外保温系统中，利于系统中的水汽自由排出的装置。

3  基本规定

3.0.1  保温装饰板外墙外保温系统的组成材料必须由系统产品制造商配套提供。

3.0.2  保温装饰板外墙外保温系统应能适应基层的正常变形而不产生裂缝、空鼓或脱落。

3.0.3  保温装饰板外墙外保温系统应能长期承受自重而不产生有害的变形。

3.0.4  保温装饰板外墙外保温系统应能承受风荷载的作用而不产生破坏。

3.0.5  保温装饰板外墙外保温系统应能承受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。

3.0.6  保温装饰板外墙外保温系统在规定的抗震设防烈度内不应从基层上脱落。

3.0.7  可燃保温装饰板外墙外保温系统应采取可靠的防火构造措施。保温装饰板外墙外保温工程的防火设计、施工及使用应符合国家和地方有关防火的规定。

3.0.8  保温装饰板外墙外保温系统应具有防水渗透性能与透气性能。

3.0.9  保温装饰板外墙外保温系统各组成部分应具有物理－化学稳定性。所有组成材料应彼此相容并应具有防腐性。在可能受到生物侵害（鼠害、虫害等）时，外墙外保温系统还应具有防生物侵害性能。

3.0.10  在正确使用和正常维护的条件下，保温装饰板外墙外保温系统的使用年限不应少于25年。

4  性能要求

4.1  系统性能

4.1.1  保温装饰复合板外墙外保温系统的分类应符合表4.1.1的规定。

表4.1.2  保温装饰复合板外墙保温系统分类

| 分类方法 | 按其保温材料的燃烧性能 |  | 按饰面基层材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | A型 | B型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 材料特征 | A1级 | B或C级 | 纤维增强硅酸钙板或纤维水泥板 | 天然花岗石 |
| 系统名称 | 不燃性保温装饰复合板外墙外保温系统 | 难燃性保温装饰复合板外墙外保温系统 | 无机板保温装饰复合板外墙外保温系统 | 花岗石薄板保温装饰复合板外墙外保温系统 |

4.1.2  保温装饰复合板外墙外保温系统性能指标应符合表4.1.2的规定。

表4.1.2  保温装饰复合板外保温系统性能要求

| 检 验 项 目 |  | 性能指标 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A型 |  | B型 |  |
| 耐 候 性 | 外 观 | 系统不得出现饰面层粉化、起泡或剥落，面板防护层空鼓或脱落等破坏，不得产生渗水裂缝 |  |  | JGJ144 |
|  | 抗拉强度，MPa | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |  |
| 抗风压值，kPa |  | 不小于工程项目的风荷载设计值 |  |  | JGJ144 |
| 抗震性 |  | 设防烈度等级下保温装饰复合板系统无脱落 |  |  | JGJ144 |
| 抗冲击强度，J |  | 建筑物首层墙面及门窗口等易受碰撞部位：≥10.0； |  |  | JGJ144 |
|  |  | 建筑物二层以上墙面等不易受碰撞部位：≥3.0 |  |  |  |
| 吸水量， g/m2 |  | ≤500 |  |  | JG149 |
| 系统抗拉强度，MPa |  | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  | JG149 |
| 耐冻融 | 外 观 | 系统无粉化、起泡、起鼓、空鼓、脱落，无渗水裂缝 |  |  | JGJ144 |
|  | 抗拉强度，MPa | ≥0.10,破坏界面应位于保温层 （保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |  |
| 热阻 |  | 应符合设计要求 |  |  | JGJ144 |
| 不透水性 |  | 系统内侧无水渗透 |  |  | JGJ144 |
| 水蒸气湿流密度 g/(m2•h) |  | ≥0.85 |  |  | JG149 |
| 火反应性 |  | 外观不应有明显变化 | 不应被点燃，试验结束后试件厚度变化应不大于10% |  | JG158 |

注：当系统有透气构造时，水蒸气湿流密度性能指标不做要求。

4.2  系统组成材料性能

4.2.1  无机板保温装饰复合板应符合下列规定：

1  无机保温装饰复合板用无机板应选用纤维增强硅酸钙板或纤维水泥板，其性能应分别符合现行行业标准《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2和《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1的规定。其厚度应不小于6mm，燃烧性能等级为A1级。

2  无机保温装饰复合板采用的保温材料，包括岩棉板、酚醛树脂板、聚氨酯（PUR）板和难燃型挤塑板的性能应分别符合《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975、《绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）》GB/T20974和《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558-2008的规定，并应符合表4.2.1-1的规定。

表4.2.1-1 无机保温装饰复合板用保温材料性能

| 检验项目 | 性能指标 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩棉板 | 酚醛树脂板 | 聚氨酯板 | 难燃型挤塑板 |  |
| 表观密度，kg/m³ | ≥80 | ≥60 | ≥35 | 25–35 | GB/T 6343 GB/T 5480 GB/T 50404 |
| 导热系数， W/(m·K) | ≤0.048 | ≤0.04 | ≤0.024 | ≤0.030 | GB/T 10294 |
| 压缩强度，KPa | ≥40 | ≥100 | ≥150 | ≥150 | GB/T 8813 GB/T 13480 GB/T 50404 |
| 垂直于板面的抗拉强度，MPa | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.10 | ≥0.20 | JG 149 |
| 体积吸水率 (VOL)，％ | — | ≤5.0 | ≤3.0 | ≤1.5 | GB/T8810 |
| 尺寸稳定性，％ | ≤1.0 | (70℃±2℃，48h)≤2.0 | (70℃±2℃，48h)≤1.0 | ≤1.0 | GB/T 8811 GB/T 50404 |
| 燃烧性能级别 | A1级 | B或C级 | B或C级 | B或C级 | GB 8624 |
| 质量吸湿率 | ≤1.0 | — | — | — | GB/T 5480 |
| 憎水率 | ≥98 | — | — | — | GB/T 10299 |
| 酸度系数 | ≥1.8 | — | — | — | GB/T 5480 |
| 吸水量 （部分浸泡） | ≤1.0 | — | — | — | GB/T 5480 |

3  无机保温装饰复合板饰面涂层采用氟树脂涂料的性能应符合《交联型氟树脂涂料》HG/T3792的规定，其他涂料的性能应符合相应产品质量标准的规定。

4  无机保温装饰复合板的外观应表面平整、清洁，装饰面涂层不得有漏涂或穿透涂层的损伤，不得有明显压痕、印痕、凹凸、缺棱掉角残迹，其外观缺陷应符合表4.2.1-2的规定。

表4.2.1-2　无机保温装饰复合板外观质量

| 缺陷名称 | 缺陷规定 | 允许范围 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 波纹 |  | 不明显 | GB/T 17748 |
| 鼓泡 | 直径≤10mm | 不超过１个／m² |  |
| 疵点 | 直径≤3mm | 不超过5个/ m² |  |
| 划伤 | 总长度 | ≤50mm/ m² |  |
| 擦伤 | 总面积 | ≤200mm²/ m² |  |
| 划伤、擦伤总伤数 | 整块板 | ≤2处 |  |
| 色差 | 色差不明显或ΔE≤2 |  |  |

5 无机保温装饰复合板的常用规格尺寸及允许偏差应符合表4.2.1-3和表4.2.1-4的规定，其他规格由供需双方商定。

表4.2.1-3　 无机保温装饰复合板的规格            单位：mm

| 长度 | 宽度 | 厚度 |
| --- | --- | --- |
| ａ | ｂ | d |
| 600,800，1200 | 600，800 | 由设计确定 |

表4.2.1-4  无机保温装饰复合板尺寸允许偏差      单位：mm

| 项 目 | 允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 长度（a）、 | ±3.0 | GB/T 17748 |
| 宽度（b） | ±2.0 |  |
| 厚度（d） | ±2.0 |  |
| 对角线差 | ≤5.0 |  |
| 板面平整度 | ±1.0 |  |
| 边沿直线度 | ≤3.0 |  |
| 保温层厚度（d1） | +2.0 |  |

6  无机保温装饰复合板的理化性能应符合表4.2.1-5的规定。

表4.2.1-5  无机保温装饰复合板理化性能指标

| 检 验 项 目 |  |  |  | 性 能 要 求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A型 | B型 |  |
| 单位面积质量，kg/m2 |  |  |  | ≤20 | ≤15 | JC 689 |
| 抗冲击强度，J |  |  | 增强型 | ≥10.0，不脱漆、无裂痕 |  | JGJ144 |
|  |  |  | 普通型 | ≥3.0，不脱漆、无裂痕 |  |  |
| 面板与保温材料拉 伸粘结强度， MPa |  | 原强度 |  | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  | JGJ144 |
|  |  | 耐 水 |  | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |
|  |  | 耐冻融 |  | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |
|  |  | 耐温（70±2）℃7d |  | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |
| 保温材料导热系数，W/(m·K) |  |  |  | 应符合本规程表4.2.1-1规定 |  | GB/T 10294 |
| 保温材料燃烧性能 |  |  |  | 应符合本规程表4.2.1-1规定 |  | GB 8624 |
| 面板饰面 层 | 涂层厚度，μm |  |  | ≥25 |  | GB/T 4957 |
|  | 铅笔硬度， |  |  | ≥HB |  | GB/T 6739 |
|  | 附着力，级 |  |  | ≤1 |  | GB/T 9286 |
|  | 耐酸性48h |  |  | 无异常 |  | GB/T9274 |
|  | 耐碱性96h |  |  | 无异常 |  | GB/T9265 |
|  | 耐温变性 |  |  | 20次循环无异常 |  | GB/T 17748 |
|  | 耐洗刷性 |  |  | ≥3000 |  | GB/T 9266 |
|  | 耐沾污性 |  |  | ≤10 |  | GB 9780 |
|  | 耐盐雾500h |  |  | 无损伤 |  | GB/T 1771 |
|  | 耐人工气候 老化2000h |  |  | 外观：不起泡、不脱落、不开裂 粉化：≤1级 变色：≤2级 失光：≤2级 |  | GB/T1865 GB/T1766 |

4.2.2  无机板保温装饰复合板外墙外保温系统（Ⅰ型）的其他组成材料应符合下列规定：

1 界面剂的性能指标应符合表4.2.2-1的规定。

表4.2.2-1  界面剂的性能

| 检 验 项 目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压剪粘结强度，MPa | 原强度 | ≥0.7 | JC/T 907 |
|  | 耐水 | ≥0.5 |  |
|  | 耐冻融 | ≥0.5 |  |

2 胶粘剂的性能应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-2  胶粘剂性能

| 检验项目 |  | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸粘结强度，MPa （与水泥砂浆） | 原强度 | ≥0.60 | JGJ 149 |
|  | 耐水 | ≥0.40 |  |
| 拉伸粘结强度，MPa （与保温装饰板） | 原强度 | ≥0.10，破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |
|  | 耐水 |  |  |
| 可操作时间 h |  | 1.5～4 |  |

3 密封密封胶可采用硅酮、聚氨酯或聚硫建筑密封胶，其性能应分别符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC482、《聚硫建筑密封胶》JC483，并应与外墙外保温系统相关材料相容。

4 嵌缝材料可选用PU、EPS、XPS、PE条等，其密度应不大于37kg/m³，泡沫条宽度宜为缝宽的1.1~1.3倍。

5 排汽栓宜采用聚丙烯材料等，其性能应符合《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2的规定。

6 锚固材料应满足系统的配套要求，并应符合下列规定：

1）扣件、螺钉等锚固件应采用经表面防腐处理的Q235钢或不锈钢，其性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GB700和《不锈钢冷轧钢板》GB3280的规定，镀锌量应不小于100g/㎡。锚固件在混凝土基层的有效锚固深度不应小于25mm，在砌体墙体基层的有效锚固深度不应小于50mm。单个锚固件的抗拉承载力标准值不应小于0.8kN，单个扣件组承载力标准值不应小于20kg。

2） 塑料钉和塑料膨胀套管、塑料扣件等配件应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成，不得使用回收的再生材料。

其锚固性能应通过专门的试验确定。

3）当砌体为空心砖时，宜采用注射式化学锚栓，其性能应符合现行行业标准《 混凝土结构后锚固技术规程》J G J 1 4 5的规定。化学锚栓在基层的锚固深度不应小于75mm，单个化学锚栓的抗拉承载力标准值不应小于1.2kN。

4.2.3  花岗石薄板保温装饰复合板应符合下列规定：

1  花岗石薄板保温装饰复合板用花岗石薄板的性能应符合《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601的规定，且应符合表4.2.3-1的规定。其厚度

表4.2.3-1 花岗石薄板技术性能

| 项目 | 性能要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 厚度，mm | ≥8 | GB/T 18601 |
| 表观密度，kg/m³ | 2560 |  |
| 干燥压缩强度，MPa | ≥100 |  |
| 弯曲强度（饱水），MPa | ≥8.0 |  |
| 吸水率 ％ | ≤0.6 |  |
| 燃烧性能 | A1级 | GB 8624 |
| 耐急冷急热性能 | 10次急冷急热循环不出现裂纹 | GB/T 2581 |

2  花岗石薄板保温装饰复合板采用的保温材料和饰面涂料的的性能应符合本规程4.2.1条中2、3款的规定。

3  花岗石薄板保温装饰复合板采用的锥形孔水泥无机背衬板性能应符合《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2的规定。

4  花岗石薄板保温装饰复合板的外观应表面平整、清洁，装饰面色调应基本调和，花纹应基本一致，不得有裂纹。其缺陷应符合表4.2.3-2的规定。

表4.2.3-2　花岗石薄板保温装饰复合板缺陷要求

| 缺陷名称 | 规定内容 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 缺棱 | 长度≤10 mm，宽度≤1.2 mm（长度<5 mm，宽度<1.0 mm不计），周边每米长允许个数（个） | 2 | GB/T 18601 |
| 缺角 | 沿板材边长，长度≤3 mm，宽度≤3 mm（长度≤2 mm，宽度≤2 mm不计），每块板允许个数（个） |  |  |
| 色斑 | 面积≤15 mm×30 mm（面积<10 mm×10 mm不计），每块板允许个数（个） | 3 |  |
| 色线 | 长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10（长度<40 mm不计），每块板允许条数（条） |  |  |

5 花岗石薄板保温装饰复合板的常用规格尺寸及允许偏差应符合表4.2.3-3的规定，其他规格由供需双方商定。

表4.2.3-3石材薄板复合保温装饰板规格尺寸及允许偏差

| 项目 |  | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主规格，mm | 长 | 900 | GB/T 18601 |
|  | 宽 | 600 |  |
|  | 厚 | 符合设计要求 |  |
| 尺寸允许偏差，mm |  | 长度：±1.0 宽度：±1.0 厚度：±2.0 |  |
| 对角线差，mm |  | 1.0 |  |
| 平面度，mm |  | ±1.0 |  |
| 保温层厚度，mm |  | +2.0 |  |

6  花岗石薄板保温装饰复合板的理化性能应符合表4.2.3-4的规定。

表4.2.3-4  花岗石薄板保温装饰复合板理化性能指标

| 检 验 项 目 |  | 性 能 要 求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A型 | B型 |  |
| 单位面积质量，kg/m2 |  | ≤30 | ≤25 | JC 689 |
| 抗冲击强度，J |  | ≥10.0 |  | JGJ144 |
| 面板与保温材料拉 伸粘结强度， MPa | 原强度 | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  | JGJ144 |
|  | 耐 水 | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |
|  | 耐冻融 | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |
|  | 耐温（70±2）℃7d | ≥0.10,破坏界面应位于保温层（保温材料为XPS板时≥0.20） |  |  |
| 保温材料导热系数，W/(m·K) |  | 应符合本规程表4.2.1-1规定 |  | GB/T 10294 |
| 保温材料燃烧性能 |  | 应符合本规程表4.2.1-1规定 |  | GB 8624 |
| 耐温变性 |  | 20次循环无异常 |  | GB/T 17748 |
| 耐沾污性 |  | ≤10 |  | GB 9780 |

4.2.4  花岗石薄板保温装饰复合板外墙外保温系统（Ⅱ型）的其他组成材料，包括界面剂、胶粘剂、密封材料、嵌缝材料、排汽栓和锚固材料应符合本规程4.2.2的相关规定。

5  设  计

5. 1  一般规定

5.1.1  保温装饰板外墙外保温工程设计应选用适宜的外保温系统，不得更改系统构造和组成材料。

5.1.2  保温装饰板外墙外保温工程的热工和节能设计应符合《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ 134-2001）、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2005）、《居住建筑节能50％设计标准》（GBJ 50-102-2010）；符合现行重庆市工程建设标准《居住建筑节能65%设计标准》DBJ 50－071、《居住建筑节能50%设计标准》DBJ 50－102或《公共建筑节能设计标准》DBJ 50－052 的规定，防潮设计应符合《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。还应符合下列规定：

1  保温层内表面温度应高于0℃。

2  门窗框外侧洞口四周、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位应采取保温措施，上述部位应预留出保温装饰板厚度。

3  对于机械固定的保温装饰板外墙外保温系统，宜采取相应措施，减少金属锚固件、承托件的热桥影响。

5.1.3  保温装饰板外墙外保温工程应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入保温层及基层，重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上，并应做密封和防水设计。

5.1.4 门窗洞口部位的外保温构造应符合以下规定：

1  门窗外侧洞口四周墙体，保温板厚度不应小于20mm。

2  板与板接缝距洞口四角距离不得小于200mm。

3  保温装饰板与门窗框之间留6-10mm的缝，填背衬打硅酮耐候密封胶。

5.1.5 勒脚部位的外保温构造应符合以下规定：

1  勒脚部位的外保温与室外地面散水之间应预留不小于20mm的缝隙。

2  缝隙内宜填充泡沫塑料，外口应设置背衬料，并用建筑密封膏封堵。

5.1.6 檐口的上下侧面、女儿墙部位的内外侧面都应采用保温装饰板整体包裹。

5.1.7变形缝的构造应符合以下规定：

1  变形缝处应填充泡沫塑料，填充深度不应小于缝宽的3倍。

2  盖封板宜采用金属板。

5.1.8  保温装饰板外墙外保温系统的使用高度应符合下列规定：

1  采用粘锚（或粘挂）工艺安装且为涂料饰面时，其使用高度不宜超过60m，实际使用高度应以部位装饰板外墙外保温系统的实测抗风压值进行实际计算。

2  以薄型石材为面板是保温装饰板采用粘锚（或粘挂）工艺安装且石材与锚固件是机械连接以及保温装饰板粘贴面积不小于60％时，其使用高度不应大于60m，石材与锚固件粘贴结合时，不宜使用，并应进行专项设计，其安全性与耐久性必须符合设计要求。

3  采用干挂工艺按时，其使用高度按《金属与石材幕墙工程技术规程》JG133的相关规定执行。

5.1.9  保温装饰板外墙外保温工程的防火设计应符合国家防火规范及有关防火规定。需要设防火隔离带的其设置应满足下列要求：

1  防火隔离带应采用A1(A)级保温材料，宽度应不小于300mm，厚度与外墙外保温系统一致。

2  防火隔离带应设置在门窗洞口上部，隔离带下边缘距洞口上沿不应超过500 mm。

3  防火隔离带应与基层墙体全面积粘贴，并辅以锚栓连接。

4  防火隔离带应设附加耐碱网格布，当位于洞口上沿时应做耐碱网格布翻包处理，耐碱网格布超出防火隔离带不小于100 mm。

5  防火隔离带的热阻不得小于外墙外保温系统热阻的50%。

5. 2  系统构造

5.2.1  保温装饰板外墙外保温系统由胶粘剂、保温装饰板、填缝材料、密封材料和专用锚固件构成。在做防水找平层的基层墙体上，采用以粘为主、粘锚结合或干（点）挂的方式将保温装饰板固定在基层上，板缝采用填缝材料封填，并用硅酮密封胶嵌缝。

5.2.2  保温装饰板应由带饰面层的面板、保温芯材组成，必要时可增加底衬，且应在工厂预制。饰面层可采用氟碳涂料、真石漆、外墙弹性涂料、金属面板等；面板可采用无机板（不得采用菱镁材料类面板）或在保温板表面经工厂流水线直接制备的聚合物砂浆层，也可采用具有天然装饰功能的薄型石材；保温芯材可为硬泡聚氨酯（PUR）、挤塑聚苯板（XPS）、模塑聚苯板（EPS）等有机类保温材料或岩棉、矿棉等无机类保温材料，底衬宜采用由标准型耐碱玻璃纤维网格布增强的聚合物水泥砂浆或无机板类材料。

5.2.3  无机复合材料面板的厚度不应小于5mm,石材面板的厚度不应大于8mm。保温装饰板的单板面积不宜大于1㎡。

5.2.4  保温装饰板应采用粘锚（或粘挂）工艺与基层墙体连接固定，需要时也可采用干挂工艺（基层墙体为加气混凝土制品除外）。采用粘锚（或粘挂）工艺时，保温装饰板应用胶粘剂与墙面粘结，除专门规定外，保温装饰板与基层墙体的粘结可采用点框法或条粘法，并优先采用条粘法。粘结面积不应小于保温装饰板面积的50％（涂料饰面）和60％（石材饰面）。

5.2.5  锚固件应符合系统安装工艺的要求，且应设在保温装饰板的侧边，每块保温装饰板的锚固点不得小于4个，每平米不得小于8个，单个锚固件的抗拉承载力标准值不应小于0.60kN。

5.2.6  保温装饰板分隔缝的缝宽应根据系统产品特点确定，且不应超过20mm，并应使用弹性保温材料进行填充，采用硅酮密封胶嵌缝。十字缝处应加设排气塞，排气塞的排气嘴必须竖直向下，排气塞间距不应大于6米。

5.2.7  保温装饰板以干挂（或点挂）工艺与基层墙体固定时，其与基层墙体之间的空气间层应有可靠的密封措施；并应符合幕墙建筑的相应规定。

6 施工

6.1一般规定

6.1.1 保温装饰板外墙外保温工程的施工应在主体结构工程验收合格后进行，施工前应对基层墙体质量进行检查验收。

6.1.2 保温装饰板外墙保温工程施工前，施工单位应结合设计及工程项目特点，编制其专项施工方案，经相关程序审批后实施。

6.1.3 保温装饰板外墙外保温工程施工中应严格按设计及专项施工方案执行。施工中不得随意更改墙体节能设计，如确需要变更时应办理相关变更手续。

6.1.4 保温装饰板外墙外保温施工前，应组织施工人员进行设计及专项施工方案内容的技术交底，并做好相关培训工作。

6.1.5 保温装饰外墙外保温工程施工前，外门窗框或辅框应安装完毕。外墙面的雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕。上述部位及窗口应预留出保温装饰板厚度。

6.1.6 保温装饰板外墙外保温工程施工前，应进行基层处理。基层应坚实、平整、表面应清洁、无油污、脱模剂、浮层等妨害粘结的附着物。凸起、空鼓、和起皮部位应剔除并找平。

6.1.7 保温装饰板外墙外保温施工前，应先在现场采用与工程相同材料和工艺做样板墙，经业主、设计、监理、施工各方确认后，方可进行大面积施工。

6.1.8 保温装饰板外墙外保温工程施工现场应按有关规定，采取切实可行的防火安全措施，实施文明安全施工。

6.1.9 保温装饰板外墙外保温工程施工过程中，各道工序之间应做好交接检验，上道工序工序合格后方可进行下道工序。并做好隐蔽记录和必要的影像资料。

6.1.10 保温装饰板外墙外保温工程施工过程中，其采用的材料应有防潮、防水、防火等防护措施。

6.1.11材料进场后，应有产品合格证、检验试验报告等质量证明文件，并按照规定进行见证抽样、复验，合格后方可使用。

6.1.12 保温装饰板外墙外保温施工尚应符合下列要求：

1保温装饰板安装前应根据设计要求，结合墙面实际尺寸，编制排版图，并设置安装控制线，墙体上锚固件设置位置应正确；

2采用粘锚（或粘挂）安装工艺的保温装饰板外墙外保温系统，保温装饰板与基层墙面的粘帖宜用条粘法；

3采用干挂工艺安装的保温装饰板外墙外保温系统，墙体上的预埋件应在主体混凝土结构施工时，设计要求的位置埋入，不得漏埋；

4保温装饰板外墙外保温工程施工期间，环境温度不应低于5℃，

6.1.13在5级及以上大风天气和雨天不得施工。夏季施工应有遮蔽措施，避免阳关暴晒。

6.2 主要施工机具

6.2.1 作业机具、工具应在分项工程开工前准备齐全，并经检验合格，满足其安全性、可靠性要求。

6.2.2 各种计量类器具应经过具有相应资质的单位检定或校验，并确保在有效期内。

6.2.3 主要施工机具、工具有：垂直运输机械、电动吊篮、脚手架、电动搅拌机、开槽器、角磨机、密齿手锯、美工刀、剪刀、螺丝刀、电锤、冲击钻、经纬仪及配套工具，自动安平标注仪、塑料软管、钢丝刷、2m靠尺、塞尺、钢尺以及弹线墨盒等。

6.3  施工顺序

6.3.1 粘结与机械锚固系统施工流程图

施工准备

墙面基层处理

现场测量、弹线分格、绘排版图出备料单

拉基准线

材料准备

确定锚固位置

粘帖保温装饰板

配制胶粉剂

安装专用锚固件

细部构造处理

板缝保温密封防水处理

修整清理、成品保护

验收

6.3.2 机械锚固系统施工流程图

施工准备

墙面基层处理

现场测量、弹线分格

挂基准线

材料准备

安装金属固定挂件

（有龙骨系统的安装龙骨）

安装固件保温装饰板

板缝保温密封防水处理

修整清理、成品保护

验收

6.4施工要点

6.4.1 墙体基层的处理应符合以下要求：

1 基层墙体的外侧应有水泥砂浆找平层，其厚度可根据墙面平整度确定，且不小于12mm。基层墙体为混凝土墙以及灰砂砖等砌体时，基层墙体与水泥砂浆找平层之间应刷混凝土界面剂；

2 基层墙体为加气混凝土砌块时，加气混凝土的密度等级不应小于B06级，强度等级不应小于A5.0级，并应在涂刷专用界面剂后做薄抹灰砂浆（厚度10mm）找平层；

3 既有建筑墙体进行保温改造时，需对外墙原有饰面进行检查，开裂处应认真检查裂缝附近区域是否有空鼓现象，对其空鼓部位应彻底剔除，并对剔除部位做好修复抹灰；

4 基层墙体上应进行机械锚固件的现场拉伸试验，试验结果应满足设计要求。达不到设计要求时，应进行加强处理；

5找平层与基层墙体的粘结强度不低于0.3MPa,找平层垂直度和平整度应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210规定。

6.4.2 弹线分格、绘排版图

1 根据建筑立面图设计，结合墙体现状，以实际控制点弹出垂直控制线、水平控制线及膨胀缝线、装饰缝线、后置预埋件控制线和外墙保温装饰板位置线等。当设计有防火隔离带时，应按设计部位标出防火隔离带位置。

2 根据测量数据绘制建筑立面草图并进一步优化排版分格方案。分格方案应做到合理、省材、美观、安全；

3 在建筑外墙大角（阳角/阴角）及其他必要处挂垂直基准钢线，每个楼层适当位置挂水平线，应按照设计排版图的分格方案，弹出每块板的安装控制线，确定按缝宽度，并制作统一塞尺。

6.4.3配制胶粘剂

1 应严格按供应商提供的配合比和制作工艺在现场进行；

2单次配制量不宜过多，视现场环境气温条件控制在2h内（或按产品说明书中的规定）使用完；

6.4.4 粘帖保温装饰板

1 保温装饰板（当无底衬材料时）粘结面上应涂刷界面砂浆，在              界面砂浆表面干后，再批刮胶粘剂；

2 保温装饰板粘帖可采用条粘法和点框粘法。条件许可宜优先采用条粘法。每块板涂抹胶粘剂的面积与板面积之比应满足设计要求；

3粘结保温装饰板应从勒脚部位开始，自下而上，沿水平方向铺设粘帖，在最下面一排保温装饰板的底边通长托板条固定；

4保温装饰板粘帖的平整度、垂直度应符合要求，每贴完一块，应及时清理挤出的砂浆。板与板之间的缝隙要均匀一致达到设计要求。

6.4.5 安装锚固件

1 墙面锚固位置的钻孔宜在保温装饰板安装之前进行，根据排版图及墙面竖向和水平分格控制线确定位置。钻孔深度为锚固深度加上10mm，用吹灰工具清理钻孔内灰尘；

2当设计有龙骨系统时，锚固件应在主体施工时预埋。若为后置预埋件，安装时应用电锤（冲击钻）在安装点上钻孔，然后用膨胀螺栓将龙骨固定，锚固深度不小于25mm，保证安装牢固；

3保温装饰板在粘帖或龙骨安装完毕后即可进行锚固安装，锚固件进入混凝土基层的有效深度≥25mm锚固件进入混凝土基层的有效深度≥50mm，进入砌体基层的有效锚固深度≥25mm。每平方米的锚固件数量不少于8个。

4将锚固件固定于墙体上，并拧紧膨胀螺栓，确保膨胀螺栓与基层充分锚固。胶粘剂未干之前，锚杆预拧不应太紧，待胶粘剂干燥24h后再将剩余部分拧紧；

5保温装饰板安装时，左右、上下对缝偏差不应大于1.5mm，平整度、垂直度、缝口平直度等应满足相关规范要求。

6当安装外门窗洞口和防火隔离带等异型部位保温装饰板时，应按设计要求预制特殊尺寸的保温装饰板进行锚固安装，门窗上沿和下沿线应分别做出向外和向内斜度的滴水坡度。保温装饰板应满足设计的防火等级要求。

6.4.6 板缝处理及成品保护

1保温装饰在进行板缝处理之前，应清洁板缝及周边部位，在板缝中先嵌入聚苯乙烯泡沫填缝，然后再挤注硅酮密封胶填塞。密封胶最薄处不应小于3mm厚。胶缝应饱满、密实、连续、均匀、无气泡的凹型沟槽。

2挤注硅酮密封胶的质量，对整个保温装饰板外墙外保温系统的美观性、防水性、耐久性等产生显著影响，施工应由专业人员操作。挤注前宜在板缝两侧饰面层上粘贴美纹纸，挤注过程中，枪嘴应伸入缝隙内约4mm以上，均匀缓慢移动，连续进行。

3挤注硅酮密封胶后，应顺同一个方向立即进行胶缝的修刮平整，不可来回往复移动，以免损伤硅酮密封胶与板缝之间的粘接，渗入空气形成气泡。

4胶缝修刮平整后，揭下美纹纸。若为覆膜板面，则应在撤除脚手架或吊篮之前揭去保护膜。撤除脚手架或吊篮过程中要防止架体和操作人员碰闯或刮伤保温装饰板板面并随架体撤除做好板面清洁工作。

7  验 收

7.1一般规定

7.1.1保温装饰板外墙外保温工程施工验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的相关规定。

7.1.2保温装饰板外墙外保温工程应在基层墙体质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行外保温工程质量验收。

7.1.3保温装饰板外墙外保温工程的型式检验报告中应在有效期内，并符合表4.1.2的要求。

7.1.4保温装饰板外墙外保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1保温装饰复合板附着的基层及其表面处理；

2保温装饰复合板的粘结或固定；

3锚固件；

4墙体热桥部位处理；

5板缝及构造节点处理；

6保温装饰复合板保温材料的厚度。

7.1.5保温装饰板外墙外保温工程检验批的划分应符合下列规定 ：

1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500㎡-1000㎡面积划分为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批。

2检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7.1.6检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1检验批应按主控项目和一般项目验收；

2主控项目应全部合格；

3一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4应具有完整的施工方案和质量检查记。

7.2主控项目

7.2.1用于保温装饰板外墙外保温工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次（同一厂家、同一品种为一批），每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2保温装饰板外墙外保温工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.3保温装饰板外墙外保温工程使用的保温装饰板和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能；

2粘结材料的拉伸粘结强度；

3锚固件的现场拉拔强度；

4保温装饰板面与保温材料的拉伸粘结强度。

检验方法：随机抽样送验，核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。

7.2.4保温装饰板外墙外保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的应基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.5保温装饰板外墙外保温工程的施工，应符合下列规定：

1保温材料厚度必须符合设计要求，不得有负偏差；

2保温材料与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验；

3锚固件数量、锚固位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；手板检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查现场拉拔试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

7.2.6保温装饰板拼缝处的密封胶厚度应符合设计要求；板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求，板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察和淋水试验检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查5%，并不少于3处。

7.2.7门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5处。

7.3一般项目

7.3.1保温装饰板外墙外保温工程用材料与构件的外观和包装应完整无破损，保温装饰复合板应平整、洁净、无歪斜和裂缝；色泽应均匀一致，无发花现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.3墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处，少于5处时应全数检查。

7.3.4合板的安装宜分段连续施工，接茬应平顺、填料应密实。

检查方法：观察、触摸、敲击，核查施工记录和隐蔽检查记录，以每间为一个检验单元，抽查不少于5处。

7.4验收资料

7.4.1验收时施工单位应提供下列文字和图像资料：

1节能设计施工图，设计说明、图纸会审记录、设计变更和洽商记录；

2主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场核查记录和复验报告；

3有效期内的保温装饰板外墙外保温系统的型式检验报告；

4墙体基层验收资料及节能工程施工前处理情况；

5节能施工技术方案、施工技术交底；

6隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

7墙体热桥处理的有关资料；

8检验批质量验收记录；

9其他必须检查项目的检查记录和相关文件；

10其他对工程质量有影响的重要技术资料。

重庆市工程建设标准

保温装饰板外墙外保温系统技术规程

DBJ50-XX-2012

# 条 文 说 明

2012年  重  庆

- 目   次

1  总则 ………………………………………………………………………………………

3  基本规定 ……………………………………………………………………………………

4  性能要求 ……………………………………………………………………………………

4.1  系统性能 …………………………………………………………………………………

4.2  系统组成材料性能…………………………………………………………………………

5  设计 …………………………………………………………………………………………

5.1  一般规定 ………………………………………………………………………………

5.2  系统构造 ……………………………………………………………………………

6  施工 ……………………………………………………………………………………………

6.1  一般规定 ………………………………………………………………………………

6.2  主要施工机具………………………………………………………………………

6.3  施工顺序 ………………………………………………………………………………

6.4  施工要点 ………………………………………………………………………………

7  验收 ……………………………………………………………………………………………

7.1  一般规定 …………………………………………………………………………

7.2  主控项目 ………………………………………………………………………………

7.3  一般项目 ………………………………………………………………………………

7.4  验收项目 ………………………………………………………………………………

条 文 说 明

1  总    则

1.0.1  本条说明编制本规程的目的。

1.0.2  本条说明本规程的适用范围。

1.0.3  本条说明本规程与其他标准之间的关系。

3  基本规定

3.0.1  本规程将保温装饰板外墙外保温系统作为一个整体来考虑。系统的设计和安装是遵照系统产品制造商的设计和安装说明进行的。系统的整套组成材料都由系统产品制造商配套提供，系统产品制造商应对系统的所有组成部分作出规定，并应最终对整套组成材料负责。

3.0.2  当建筑主体结构由于各种应力产生正常变形时，保温装饰板外墙外保温系统应能适应基层的正常变形，不应产生裂缝、脱胶、空鼓或从基层墙体脱落。

3.0.3  保温装饰板外墙外保温系统应能长期承受自重而不产生有害的变形。

3.0.4  保温装饰板外墙外保温系统应能承受风荷载的作用而不产生破坏。风荷载作用包括压力、吸力和振动。当需计算保温装饰板外墙外保温工程的风荷载时，应按《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定执行。

3.0.5  保温装饰板外墙外保温系统应能承受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。室外气候主要有温差、日晒雨淋、冻融等。

3.0.6  保温装饰板外墙外保温系统与基层应有可靠连接，避免地震时脱落伤人，应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的相关规定。

3.0.7  本条是火灾情况下的安全性要求。如果防火构造措施采用不当，发生火灾时，可燃保温装饰板会成为火灾蔓延的途径。防火安全性要求应作为保温装饰板外墙外保温系统应用的重要条件，应根据系统采用的保温材料的燃烧性能等级规定系统在建筑上的使用范围。

3.0.8  水会对保温装饰板外墙外保温系统产生多种破坏，如保温性能降低、材料起泡、冻融破坏、水与空气中的酸性气体反应而对系统产生的损坏等。因此保温装饰板外墙外保温系统应具有防止水、雨、雪渗透的性能。

保温装饰板外墙外保温系统还应具有利于气态水排出的透气性能。系统中的水汽主要是由基层墙体中的水分、系统施工时材料中的水分、系统渗漏时侵入的水分及冷凝水等所产生。如果系统的透气性不好，水汽扩散排出受阻，会造成多种不利影响，如破坏保温装饰板的粘接强度等。

3.0.9  保温装饰板外墙外保温系统各组成部分都应具有物理－化学稳定性。所有组成材料应是天然耐腐蚀或是被处理成耐腐蚀的。金属固定件应进行热镀锌或涂防锈漆等防锈处理。

3.0.10  使用年限的含义是，当预期使用年限到期后，保温装饰板外墙外保温工程的性能仍能符合本规程的规定。

4  性能要求

4.1  系统性能

4.1.1  保温装饰复合板外墙外保温系统的类型按保温材料的燃烧性能和不同饰面基层材料进行划分。按保温材料的燃烧性能分类便于使用者根据防火设计要求选用。本规程中不同饰面基层材料主要是纤维增强硅酸钙板或纤维水泥板和天然花岗石薄板，其重量差异较大，使相应系统的单位面积质量差异较大，且在构造要求上也有所差别。

4.1.2  保温装饰复合板外墙外保温系统性能指标主要依据《外墙外保温工程技术规程》JGJ144和《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149的相关规定。在耐候性能指标中增加了对饰面层的要求。考虑该系统的透气性要求，当系统设计有透气构造时，其水蒸气湿流密度性能指标可不做要求，当系统设计无透气构造时，其水蒸气湿流密度性能指标应符合表4.1.2的规定。

4.2  系统组成材料性能

4.2.1

1  本条明确了无机板保温装饰复合板用无机板的主要品种是纤维增强硅酸钙板或纤维水泥板。其厚度应不小于6mm，目的是保证复合板的力学性能，并可开槽安装连接件。

2  本条列出了无机保温装饰复合板常用的保温材料，主要包括岩棉板、酚醛树脂板、聚氨酯（PUR）板和难燃型挤塑板，其技术要求依据相应产品标准规定。

3  氟树脂涂料是目前性能较为优异的涂料品种，本条规定就是为了保证无机保温装饰复合板饰面层的耐候性。

4～6  无机保温装饰复合板的性能指标主要参考《铝塑复合板》GB/T 17748和《外墙外保温工程技术规程》JGJ144提出的。

4.2.2  无机板保温装饰复合板外墙外保温系统（Ⅰ型）的其他组成材料应符合下列规定：

3 无机保温装饰复合板在安装时，板与板之间必须采用耐候性能优异的硅酮、聚氨酯或聚硫建筑密封胶，其性能应分别符合国家现行标准《硅酮建筑密封胶》GB/T14683、《聚氨酯建筑密封胶》JC482、《聚硫建筑密封胶》JC483，并应与外墙外保温系统相关材料相容。

6  本条的技术要求主要参考《外墙外保温工程技术规程》JGJ144、《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149和《 混凝土结构后锚固技术规程》J G J 1 4 5的相关规定。对锚固材料的材质作出了明确规定，以保证系统安全可靠和一定的使用寿命。单个扣件组承载力是指该连接件在复合板竖直方向的承载力，单个扣件组承载力标准值通过试验确定。在使用前，其锚固性能应通过专门的试验确认。

试验结果表明，对于空心砖砌体，注射式化学锚栓的连接可靠性比一般机械锚栓高，前者实测抗拉承载力大于7kN，因此建议采用注射式化学锚栓。

4.2.3  花岗石薄板保温装饰复合板用花岗石薄板的性能依照《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601的规定。花岗石薄板保温装饰复合板采用背栓连接方式，花岗石板的厚度不得小于8mm。

5   设    计

5.1    一般规定

5.1.1  本规程中涉及的保温装饰板外墙外保温系统种类比较多，每种保温系统 是一个完整的整体，都有其特定的组成材料和系统构造，不得随意更改。

5.1.2  要求基层外表面温度高于0℃，目的是保证基层和胶粘剂不受冻融破坏。

用三维温度场分析程序（STDA）计算表明，门窗框外侧洞口不做保温与做保温相比，外保温墙体平均传热系数增加最多可达70％以上。

空调器托板、女儿墙以及阳台等热桥部位的传热损失也是相当大的。当外保温系统中采用金属固定件和承托件时，应考虑它们的热桥影响，需做修正。

5.1.3  保温材料的吸水性和含水量对保温层的热工性能有非常大的影响。干挂工艺的保温体系是保温层与空气间层共同起保温作用。基层如果渗水将直接影响到体系的安全性。

5.1.4  门窗是外围护结构中节能的薄弱环节，要保证洞口周边墙体保温层的一定厚度、要保证门窗洞口四角的加强处理措施安全可靠、要保证保温层和门窗框间的有效密封连接。

5.1.7  为保证保温体系的完整性和对薄弱部位进行加强处理。

5.1.8  本条关于保温装饰板外墙外保温系统使用高度的规定参考借鉴了上海市工程建设规范《居住建筑围护结构节能技术应用规程（送审稿）》的相关规定。但随着保温装饰板外墙外保温产品技术的不断改进和提高，其使用高度在保证工程安全性和耐久性的前提下，可适当放宽，但必须提供经过专项技术论证的设计文件和施工技术方案。

5.1.9  可燃保温材料如EPS、XPS、PUR不仅应对其板材进行界面处理，同时还应采取必要的防火构造措施。防火隔离带可有效阻止系统的火焰传播；全面积粘贴的无空腔构造有利于提高系统防火等级，火的发生和蔓延都离不开空气，空腔构造会加速火焰传播，空腔越大、越连贯就越不利于防火。

5.2  系统构造

5.2.2  保温芯材为硬泡聚氨酯时，因硬泡聚氨酯粉化严重，宜增加底衬。

5.2.3  保温装饰板尺寸过大时，一方面自重过大，脱落等安全隐患多，另一方面还可能因基层的不平整而导致虚粘以及表面平整度不易调整等质量问题。

5.2.5  在实际应用中，应根据不同的基层，选择塑料锚栓的承载机理和锚固深度（表1）。

表1  不同基层塑料锚栓的承载机理和锚固深度

| 适 用 基 层 | 安装方式 | 承载机理 | 锚固深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通混凝土 | 旋入式或敲击式 | 摩擦承载 | ≥25mm |
| 烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土 | 旋入式或敲击式 | 摩擦承载 | ≥50mm |
| 烧结多孔砖、蒸压灰沙空心砖、烧结空心砖砌体 | 旋入式 | 摩擦或/和机械锁定承载 | ≥50mm |
| 普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块和烧结空心砌块 | 旋入式 | 摩擦或/和机械锁定承载 | ≥50mm |
| 蒸压加气混凝土 | 旋入式或敲击式 | 摩擦承载 | ≥50mm |

5.2.6  采用适当的板缝宽度和勾缝深度，不仅便于勾缝，而且还能消除系统的变形应力。排气塞是排除保温层与墙体间的水蒸气，排气嘴向下是避免雨水渗入，排气塞的设置约为1个/30㎡。这些措施利于保证保温效果和工程质量。

6  施工

6.1 一般规定

6.1.1---6.1.4

明确了保温装饰外墙外保温工程施工前应做好的准备工作，为保温工程施工的后续工作打好基础。

6.1.5---6.1.6

保温装饰板外墙外保温工程是附着在基层上的，基层的各类预埋件是否安装到位，以及应处理的部位是否处理完毕，将直接影响下道工序的施工质量。

6.1.10

保温装饰板外墙外保温工程所使用的材料，必须做好进场抽样检验，合格后方可使用，是保证工程质量的重要环节。

6.1.11

该条对保温装饰板外墙外保温施工提出具体操作要求。

6．2 主要机具

针对施工过程中涉及的主要机具进行归类及说明。

6.3 施工顺序

6.3.1---6.3.2

明确“粘结与机械锚固系统施工”和“机械锚固系统施工”的施工工艺要求。

6.4 施工要点

6.4.1

墙体界面处理是保证抹灰层不空鼓、开裂的重要措施。本条对界面处理作出具体要求。

6.4.2

要达到设计的外墙立面装饰效果，施工前按设计要求进行排版是一个有效的途径。

7 验收部分

7.1一般规定

7.1.1保温装饰板外墙外保温工程施工验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的相关规定。

7.1.2保温装饰板外墙外保温工程应在基层墙体质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行外保温工程质量验收。

7.1.3保温装饰板外墙外保温工程的型式检验报告中应在有效期内，并符合表4.1.2的要求。

7.1.4保温装饰板外墙外保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1保温装饰复合板附着的基层及其表面处理；

2保温装饰复合板的粘结或固定；

3锚固件；

4墙体热桥部位处理；

5板缝及构造节点处理；

6保温装饰复合板保温材料的厚度。

7.1.5保温装饰板外墙外保温工程检验批的划分应符合下列规定 ：

1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每500㎡-1000㎡面积划分为一个检验批，不足500㎡也为一个检验批。

2检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7.1.6检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1检验批应按主控项目和一般项目验收；

2主控项目应全部合格；

3一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4应具有完整的施工方案和质量检查记。

7.2主控项目

7.2.1用于保温装饰板外墙外保温工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次（同一厂家、同一品种为一批），每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2保温装饰板外墙外保温工程使用的保温隔热材料，其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件及进场复验报告。

检查数量：全数检查。

7.2.3保温装饰板外墙外保温工程使用的保温装饰板和粘结材料等，进场时应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能；

2粘结材料的拉伸粘结强度；

3锚固件的现场拉拔强度；

4保温装饰板面与保温材料的拉伸粘结强度。

检验方法：随机抽样送验，核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000㎡以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000㎡以上时各抽查不少于6次。

7.2.4保温装饰板外墙外保温工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的应基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.5保温装饰板外墙外保温工程的施工，应符合下列规定：

1保温材料厚度必须符合设计要求，不得有负偏差；

2保温材料与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验；

3锚固件数量、锚固位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；手板检查；保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查；粘结强度和锚固力核查现场拉拔试验报告；核查隐蔽工程验收记录。

7.2.6保温装饰板拼缝处的密封胶厚度应符合设计要求；板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求，板缝间应密封完好，不得渗漏。

检验方法：对照设计观察和淋水试验检查；检查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查5%，并不少于3处。

7.2.7门窗洞口四周的侧面，墙体上凸窗四周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施。

检验方法：对照设计观察检查，必要时抽样剖开检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查5%，并不少于5处。

7.3一般项目

7.3.1保温装饰板外墙外保温工程用材料与构件的外观和包装应完整无破损，保温装饰复合板应平整、洁净、无歪斜和裂缝；色泽应均匀一致，无发花现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.2施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

7.3.3墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，应采取防止开裂和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查10%，并不少于5处，少于5处时应全数检查。

7.3.4合板的安装宜分段连续施工，接茬应平顺、填料应密实。

检查方法：观察、触摸、敲击，核查施工记录和隐蔽检查记录，以每间为一个检验单元，抽查不少于5处。

7.4验收资料

7.4.1验收时施工单位应提供下列文字和图像资料：

1节能设计施工图，设计说明、图纸会审记录、设计变更和洽商记录；

2主要组成材料的产品合格证、出厂检验报告、进场核查记录和复验报告；

3有效期内的保温装饰板外墙外保温系统的型式检验报告；

4墙体基层验收资料及节能工程施工前处理情况；

5节能施工技术方案、施工技术交底；

6隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

7墙体热桥处理的有关资料；

8检验批质量验收记录；

9其他必须检查项目的检查记录和相关文件；

10其他对工程质量有影响的重要技术资料。