ICS

H

建筑装饰用铝单板

Aluminium panels for decoration

(征求意见稿）

（本稿完成日期：2008年9月）

中华人民共和国住宅与城乡建设部  发布

200×-××-××发布

200×-××-××实施

JG/T ××××-200×

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

- 前    言

本标准与美国建筑制造业协会标准AAMA 2605-2005《铝挤压材、板材的超高性能有机聚合物涂层的性能要求与试验方法》的一致性程度为非等效。

本标准的附录A和附录B为规范性附录，附录C和附录D为资料性附录。

本标准由住宅与城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住宅与城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑材料检验认证中心、国家建筑材料测试中心。

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准委托中国建筑材料检验认证中心负责解释。

本标准为首次发布。

建筑装饰用铝单板

- 1范围

本标准规定了建筑幕墙用氟碳铝单板（以下简称幕墙板）的术语和定义、分类、代号及标记、原材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件等内容。

本标准适用于建筑幕墙用氟碳铝单板。其他用途的铝单板也可参照本标准。

- 2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 191 包装储运图示标志（GB/T 191-2008，MOD ISO 780:1997）

GB/T 1732 漆膜耐冲击测定法

GB/T 1740漆膜耐湿热测定法

GB/T 1766色漆和清漆 涂层老化的评级方法（GB/T 1766-2008，NEQ ISO 4628-1：2003）

GB/T 3190变形铝及铝合金化学成分

GB/T 3880.2 一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能

GB/T 3880.3 一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差

GB/T 4957（所有部分）非磁性金属基体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法（GB/T 4957－2003，IDT ISO 2360:1982）

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB/T 6461 金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级（GB/T 6461-2002，IDT ISO 10289:1999）

GB/T 6739 涂膜硬度铅笔测定方法（GB/T 6739-2006，IDT ISO 15184:1998）

GB/T 8753.2  铝及铝合金阳极氧化 氧化膜封孔质量的评定方法 第2部分：硝酸预浸的磷铬酸法

GB/T 9286色漆和清漆 漆膜的划格试验（GB/T 9286－1998，EQV ISO 2409:1992）

GB/T  9754 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆，漆膜之20°、60°和85°镜面光泽测量（GB/T 9754－2007，IDT ISO 2813:1994）

GB/T 9761 色漆和清漆 色漆的目视比色（GB/T 9761－2008，IDT ISO 3668:1998）

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验（GB/T 10125-1997，EQV ISO 9227:1990）

GB/T 11186.2 漆膜颜色的测量方法  第2部分：颜色测量 （GB/T 11186.2－1989 EQV ISO 7724.2：1984）

GB/T 11186.3 漆膜颜色的测量方法  第3部分：色差计算 （GB/T 11186.3－1989 EQV ISO 7724.3：1984）

GB/T 16259-2008 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T 16474 变形铝及铝合金牌号表示方法

JG/T 480 建筑生石灰粉

- 3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 3.1

氟碳铝单板 FC aluminium panel

以铝合金板（带）为基材，经加工成型且装饰表面有氟碳涂层的建筑幕墙用单层板。

- 3.2

氟碳涂层 fluorocarbon coating

- 以氟碳树脂为主的液体或粉末涂料在金属表面经固化而成的涂层。

- 3.3

装饰面 exposed surface

指幕墙板板完成安装后，仍可看得见的表面。

- 3.4

局部涂层厚度 local film thickness

在幕墙板装饰面上某个面积不大于1cm2的考察面内作若干次（不少于三次）涂层厚度测量所得的测量值的算术平均值。

- 3.5

平均涂层厚度 average film thickness

在幕墙板装饰面上测出的若干个（不少于五处）局部涂层厚度值的算术平均值。

- 3.6

最小局部涂层厚度 min film thickness

在幕墙板装饰面上测出的若干个局部涂层厚度值中的最小值。

3.7

自然气候曝露 exposure to natural weathering

幕墙板置于自然环境中经受各种气候因素综合作用，观测其性能随时间而发生变化的试验。

3.8

开放式曝露 open style exposure

幕墙板置于通风的大气中，充分经受大气因素作用的一种曝露形式。

- 4分类、代号及标记

- 4.1分类、代号

- 按涂装工艺分：

- 辊涂：代号为GT；

- 液体喷涂：代号为YPT；

- 粉末喷涂：代号为 FPT；

- 4.2标记

- 4.2.1标记方法

按幕墙板的产品名称、涂装工艺、基材厚度和合金牌号以及执行标准编号顺序进行标记。其中铝材牌号标记按GB/T 16474标准的规定进行。

□   □   □   □   □

执行标准编号

合金牌号

基材厚度

涂装工艺

产品名称

- 4.2.2标记示例

示例：表面氟碳辊涂，厚为3.0mm，铝合金牌号为3003的建筑幕墙用铝单板，其标记为：

建筑幕墙用铝单板W FC GT 3.0 3003 GB/T ××××-××××

  - 原材料

- 5.1基材

- 5.1.1化学成分及力学性能

幕墙板所用铝合金的化学成分应符合GB/T 3190的要求，力学性能应符合GB/T 3880.2的要求。宜采用3×××系列、5×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。

- 5.1.2铝板基材厚度

- 幕墙板基材公称厚度（不包括涂层）宜不小于2.0mm。

- 5.2 幕墙板表面

幕墙板表面应采用耐候性能优异的氟碳涂层。当采用聚偏二氟乙烯氟碳树脂（PVDF）时，PVDF树脂占树脂原料的质量比不应低于70％，其检测方法见附录C。

- 6要求

- 6.1外观质量

板材边部应切齐，无毛刺、裂边。板材不允许有开焊等。外观应整洁，图案清晰、色泽基本一致，无明显划伤。装饰面不得有明显压痕、印痕和凹凸等残迹。无明显色差，仲裁时⊿E≤2.0。装饰面外观质量还应符合表1的要求。

表1 装饰面外观质量要求

| 分 类 | 要 求 |
| --- | --- |
| 辊 涂 | 不得有漏涂、波纹、鼓泡或穿透涂层的损伤。 |
| 液体喷涂 | 涂层应无流痕、裂纹、气泡、夹杂物或其他表面缺陷。 |
| 粉末喷涂 | 涂层应平滑、均匀，不允许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘。 |

- 6.2尺寸偏差

铝单板的尺寸允许偏差应符合表2的要求。有特殊规定时，偏差由供需双方商定。

表2 尺寸偏差要求

| 项目 | 基本尺寸 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 基材厚度，mm | 符合GB/T 3880.3的要求 |  |
| 边长，mm | 边长≤2000 | ±2.0 |
|  | 边长＞2000 | ±2.5 |
| 对角线，mm | 长度≤2000 | ≤2.5 |
|  | 长度＞2000 | ≤3.0 |
| 对边尺寸，mm | 长度≤2000 | ≤2.5 |
|  | 长度＞2000 | ≤3.0 |
| 面板平整度，mm/m | —— | ≤2 |
| 折边角度，° | —— | ±1 |
| 折边高度，mm | —— | ≤1.0 |

- 6.3涂层性能

幕墙板板涂层性能应符合表3的要求。

表3性能要求

| 项目 |  |  |  | 性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂层厚度 |  | 辊涂 | 二涂 | 平均涂层厚度≥25，最小局部涂层厚度≥23 |
|  |  |  | 三涂 | 平均涂层厚度≥32，最小局部涂层厚度≥30 |
|  |  | 液体喷涂 | 二涂 | 平均涂层厚度≥30，最小局部涂层厚度≥25 |
|  |  |  | 三涂 | 平均涂层厚度≥40，最小局部涂层厚度≥34 |
|  |  |  | 四涂 | 平均涂层厚度≥65，最小局部涂层厚度≥55 |
|  |  | 粉末喷涂 |  | 最小局部涂层厚度≥30 |
| 光泽度偏差 |  | 光泽度＜30 |  | ±5 |
|  |  | 30≤光泽度＜70 |  | ±7 |
|  |  | 光泽度≥70 |  | ±10 |
| 附着力 |  | 干式 |  | 划格法0级 |
|  |  | 湿式 |  | 划格法0级 |
|  |  | 沸水煮 |  | 划格法0级 |
| 铅笔硬度 |  |  |  | ≥1H |
| 耐化学腐蚀 | 耐酸 | 耐盐酸 |  | 无变化 |
|  |  | 耐硝酸 |  | 无起泡等变化，⊿E≤5.0 |
|  | 耐砂浆 |  |  | 无变化 |
|  | 耐溶剂 |  |  | 丁酮，无漏底 |
| 耐磨 |  |  |  | ≥5L/µm |
| 耐冲击 |  |  |  | 50kg.cm，正反面铝材应无裂纹，涂层应无脱落和开裂。 |

6.4耐候性

6.4.1加速耐候性

- 幕墙板加速耐候性能应符合表4的要求。

表4加速耐候性能要求

| 项目 | 试验时间 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 耐盐雾 | 4000h | 不次于1级 |
| 耐人工候加速老化 | 4000h | 色差≤3.0 |
|  |  | 光泽保持率≥70% |
|  |  | 其他老化性能不次于0级 |
| 耐湿热 | 4000h | 不次于1级 |

6.4.2自然气候耐候性

- 需方如有自然气候曝露等特殊耐候性要求，应符合表5的要求。

表5自然气候曝露性能要求

| 试验时间 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 10年 | 色差≤5.0 |
|  | 光泽保持率≥50% |
|  | 粉化不次于1级 |
|  | 涂层厚度损失小于10% |
|  | 涂层无开裂和剥落 |

6.5焊钉连接

焊接应牢固，无虚焊。

- 7试验方法

- 7.1 试样制备

试样的制取位置应在距产品边部大于50mm的区域内，试样的尺寸及数量见表6。

- 表6    试样尺寸及数量

| 试验项目 |  | 试样尺寸，mm | 试样数量，块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观质量 |  | 整板 | 至少2（总面积不小于1m2） |
| 尺寸偏差 |  | 整板 | 3 |
| 涂层厚度 |  |  |  |
| 光泽度偏差 |  |  |  |
| 附着力 |  | 50×75 | 3 |
| 漆膜硬度 |  | 50×75 | 3 |
| 耐化学腐蚀 | 耐酸 | 100×100 | 6 |
|  | 耐砂浆 | 100×100 | 3 |
|  | 耐溶剂 | 100×430 | 3 |
| 耐磨 |  | 100×150 | 3 |
| 耐冲击 |  | 75×150 | 3 |
| 加速耐候 | 耐盐雾 | 100×150 | 4 |
|  | 耐人工候加速老化 | 100×150 | 4 |
|  | 耐湿热 | 100×150 | 4 |
| 焊钉连接 |  | 整板 | 3 |

- 7.2外观质量

按照GB/T 9761标准的规定，在非阳光直射的自然光条件下进行试验。随机取同一批至少两个试样（总面积不小于1m2）按同一生产方向并排侧立拼成一面，距拼成的板面中心3m处垂直目测。试验中应保持试样生产方向的一致性。抽取和摆放试样者不参与目测试验。

单色产品按GB/T 11186.2和GB/T 11186.3的规定进行色差评价，金属漆以目视观察为准。

- 7.3 尺寸偏差

7.3.1基材厚度

基材厚度的测量应至少在整件试样的四角和中心五个位置。用最小分度值为0.001mm的厚度测量器具测量某点的总厚度，然后按照GB/T 4957的规定测量该点的局部涂层厚度，以总厚度与局部涂层厚度的差值为该点的基材厚度。以全部测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

- 7.3.2长度、宽度

用最小分度值为1mm的钢卷尺在距离端部100mm的位置测量，每件试样上至少测量三个位置，以长度（宽度）的测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

- 7.3.3 对角线

用最小分度值为1mm的钢卷尺测量并计算同一试样上两对角线长度之差值。以三件试样中测得的最大差值作为试验结果。

7.3.4 对边尺寸

用最小分度值为1mm的钢卷尺测量并计算同一试样上两条对边长度之差值。以三件试样中测量的最大差值作为试验结果。

- 7.3.5面板平整度

- 将试样垂直放于水平台上，用1000mm长的钢直尺垂直靠于板面上，钢直尺面与板面垂直，用塞尺测量钢直尺与板面之间的最大缝隙。以全部测量值中的最大值作为试验结果。

- 7.3.6 折边角度

- 用万能角度尺在距离端部至少100mm的位置测量，每条边上至少测量三个位置。以全部测量值与标称值之间的极限偏差作为试验结果。

- 7.3.7折边高度

用最小分度值为0.02mm游标卡尺在距离端部至少100mm的位置测量，每条边上至少测量三个位置。以全部测量值的差值作为试验结果。

7.4涂层厚度

按照GB/T 4957的规定进行测量，每件试样上至少要测量四角和中心五个位置的局部涂层厚度。

7.5光泽度

按照GB/T 9754规定，采用60°入射角进行测量，每件试样上至少要测量四角和中心五个位置。试验中应保持试样生产方向的一致性。以全部试验值与标称值的极限偏差作为试验结果。

7.6涂层附着力

7.6.1干式附着力

- 按GB/T 9286的规定进行划格法试验。将宽度25mm，粘结力（10±1）N/25mm的胶带覆盖在划格的涂层上，赶去胶带下的空气，迅速垂直拉开胶带，按GB/T 9286评级，以全部试验值中的最差值作为试验结果。

7.6.2湿式附着力

按7.6.1在试板上划好格，把试样在38℃±5℃的蒸馏水或去离子水中浸泡24h后，取出并擦干试样，即刻在5分钟内按7.6.1试验、评级。以全部试验值中的最差值作为试验结果。

7.6.3沸水煮附着力

按7.6.1在试板上划好格，把试样放在≥95℃的蒸馏水或去离子水中煮20min（试验期间保持水沸腾），立即取出试样擦干，在5分钟内按7.6.1试验、评级。以全部试验值中的最差值作为试验结果。

7.7 铅笔硬度

按照GB/T 6739的规定进行。取全部铅笔硬度（划破）中的最差值作为试验结果。

7.8 耐化学腐蚀性

7.8.1  耐酸

7.8.1.1 耐盐酸

将内径不小于50mm的玻璃管的一端用凡士林粘接在试验涂层面的中心部位，使接触密封良好，倒入体积分数为5％的盐酸（HCl）溶液，使液面高度为20mm±2mm，用玻璃片将管盖严，静置24h后取下试样，洗净擦干，目测试验处有无起泡、变色、剥落等异常现象，以三块试样中性能最差者为试验结果。

7.8.1.2 耐硝酸

把100mL质量分数为60%～68%的分析纯硝酸倒入容量为200mL～250mL的大口瓶中，把试样盖在瓶口，涂层朝下保持30分钟后，冲洗干净并擦干，放置1h后立即观察颜色变化，对比酸暴露和未暴露表面层颜色，用色差仪测量。

7.8.2 耐砂浆

用75g符合JG/T 480的建筑生石灰粉和细砂按1：3比例混合后，用孔径为0.84mm的过滤网过滤，加上适当水配成灰浆，涂在涂层表面。涂成50mm×25mm大小，约13mm厚，把试样放在38℃±3℃、相对湿度95%±5%环境中24h后，去掉灰浆，并用湿布擦去残灰。去不掉的残灰可用体积分数为10%的盐酸溶液去掉，干燥后目视检查外观。

7.8.3耐溶剂

用一柔性擦头裹四层医用纱布，吸饱溶剂后立即在试样涂层表面同一地方以1000g±100g的力来回擦洗100次，目测擦洗处是否有显露内层现象。擦洗行程约100mm，频率约为100次/分钟。擦头与试样接触面积为2cm2。试验过程中应使纱布保持浸润。以三块试样中性能最差者为试验结果。

7.9耐磨

采用落砂法，试验方法见附录A。

7.10 耐冲击

8.11.300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000耐磨性fan粉和标准细砂子）的全部000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000按GB/T 1732的规定进行试验，冲击锤的重量为1000g±1g，冲头直径为15.9 mm±0.3mm，试样装饰面朝上，冲击高度为500mm，冲击后观察试样表面。取全部试样中的最差试验值作为试验结果。

7.11耐候性

7.11.1耐盐雾

按照GB/T 10125规定的中性盐雾试验方法进行试验，按照GB/T 1740评级。三块试样中有两块通过即为合格。

7.11.2耐人工候加速老化

采用氙灯老化试验，黑板温度为65℃±3℃，相对湿度为65％±5％。其余按GB/T 16259的中A法的规定进行。到达规定的时间后，按GB/T 9754评定光泽保持率，按GB/T 1766评定粉化程度和变色程度，三块试样中有两块通过即为合格。

7.11.3耐湿热

按照GB/T 1740的规定进行试验和评级,三块试样中有两块通过即为合格。

7.11.4自然气候曝露

自然气候曝露试验方法见附录B。

注：中国大气腐蚀试验站中，大气条件与国际标准规定的地点佛罗里达比较接近的是海南省琼海大气腐蚀试验站。

7.12焊钉连接

,.4 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000，0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000虚焊有无试验站较准规定时间后，按0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000目测有无虚焊，用橡胶锤轻敲焊钉观察其有无脱落。

- 8检验规则

- 产品检验分出厂检验和型式检验两种。
8.1 出厂检验

每批产品均应进行出厂检验。检验项目包括：外观质量、尺寸偏差、涂层厚度、光泽度偏差、附着力、耐酸、耐砂浆、耐溶剂、耐冲击、焊钉连接。

8.1.1 组批规则

出厂检验以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量每3000m2组成一个检验批。交货量不足3000m2时，仍按一个检验批计算。

8.1.2 抽样方法

a) 外观质量、焊钉连接应逐件检查；

b) 尺寸偏差、涂层厚度、光泽度偏差检验的取样按表7的规定进行；

表7 检验样品随机抽取取样数量表                  单位：件

| 批量范围 | 随机取样数 | 不合格品上限 |
| --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 0 |
| 11～200 | 10 | 1 |
| 201～300 | 15 | 1 |
| 301～500 | 20 | 2 |
| 501～800 | 30 | 3 |
| 800以上 | 40 | 4 |

c) 附着力、耐酸、耐砂浆、耐溶剂、耐冲击性能检验每批抽取2件产品进行检验。其中破坏性检验项目，根据需要按本标准表6规定的试样规格随炉进行小样制备；

8.1.3 判定与复验规则

a) 外观质量不合格时为单件不合格。

b) 尺寸偏差、涂层厚度、光泽度偏差检验超过表7中规定的不合格品上限时，判定该批不合格。但允许供方逐块检验，合格者交货。

c) 其它性能检验结果有某一项或一项以上性能不合格时，应从该批中加倍抽样进行复检，复检结果仍有试样某一项或一项以上性能不合格，则判定该批不合格。

- 8.2型式检验

8.2.1项目应包括第6章除6.4.2条外的全部项目。当遇到下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产的实验定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品停产半年以上，恢复生产时；

- 正常生产每年检验一次，其中耐中性盐雾、耐人工候加速老化和耐湿热性每两年检验一次。

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

8.2.2 组批规则

型式检验以同一品种、同一颜色、同一生产批次（连续生产）、实际交货量每3000m2组成一个检验批。交货量不足3000m2时，仍按一个检验批计算。

- 8.2.3 抽样方法

性能检验的抽样按表6的规定。

8.2.4判定与复验规则

型式检验检验结果中耐酸、耐砂浆有一项不合格，则判定该批产品不合格。其它项目如有一项不合格，可对不合格品加倍抽样复检。复检结果全部达到标准要求时判定该批产品合格，否则判定该批产品不合格。

- 9标志、包装、运输、贮存及随行文件

- 9.1标志

- 每个包装单元产品，其包装标志应符合GB/T 191及GB/T 6388的规定，应有如下标志：

a) 公司名称；

b) 产品标记；

c) 生产批号或生产日期；

d) 颜色；

e) 商标；

f) 有方向要求的应注明生产或安装方向；

g) 数量；

h) 质量检验合格标志。

- 9.2包装

- 9.2.1 产品应单独包装。每块板的装饰面应覆有保护膜，保护膜的要求及检测方法可参见附录D。

- 9.2.2 包装箱应有足够的强度，四周应填上硬泡沫或木条板等半硬材料，填实，以保证运输、搬运及堆垛过程中不会损坏，产品在箱中无窜动或挤压。

- 9.3 包装箱内应有产品合格证及装箱单。

合格证上应有如下内容：

a) 公司名称；

b) 生产批号；

c) 检验结果；

d）检验部门或人员代号；

e）检验日期。

装箱单应有如下内容：

a) 公司名称；

b) 产品名称、颜色、工程名称；

c) 产品标记；

d) 生产批号；

e) 产品数量；

f) 包装日期。

- 9.4 运输

运输和搬运时应轻拿轻放，严禁摔扔，防止产品损伤。

- 9.5 贮存

产品应贮存在干燥通风处，避免高温及日晒雨淋，应按品种、规格、颜色分别堆放，并防止表面损伤。

- 9.6 随行文件

随行文件宜包括：产品合格证、装箱单及应用指南。

附  录  A

（规范性附录）

落砂试验方法

A.1 范围

本附录规定了采用落砂试验测定氟碳涂层耐磨性的方法。

A.2 方法提要

用规定的磨料在一定高度自由落下，冲刷试样表面涂层，直至磨穿涂层并露出规定大小尺寸的铝材为止，用落下磨料的体积评定耐磨性能。

A.3 试验用磨料及仪器

A.3.1 试验用磨料

采用SiO2含量大于96%，烧失量不超过0.40%，含泥量不超过0.20%，粒度0.65mm筛余量小于3%，粒度0.40mm筛余量40%±5%，粒度0.25mm筛余量大于94%的标准砂。

A.3.2 试验用仪器

试验仪器如图A.1所示，落砂流量为（7±0.5）L/min。

单位为毫米

A.4 试样准备

试样在幕墙板的装饰面上截取。试样的尺寸为150mm×200mm。

A.5 试验环境

试验应在相对湿度不大于80%的环境下进行。

A.6 试验步骤

在每个试样表面划出3个直径25mm的圆形区域作为待试验部位，按照GB/T 4957在每个区域内多次（至少三次）测量涂层厚度并求出算术平均值T作为该区域的涂层厚度值。

将试样安放到仪器上，使其中一个圆形区域的中心正好位于导管的正下方。在漏斗中不断加入试验用砂，通过导管中的落砂连续冲刷试样表面。

涂层磨到露出直径为4mm圆点的铝材为止时计算总的用砂量；

A.7 试验结果计算

按（A.1）式计算：

A＝VT………………………………………………（A.1）

式中：

A──耐磨性，单位为升每微米（L/μm）；

V──总的用砂量，单位为升（L）；

T──圆形区域内的涂层厚度，单位为微米（μm）。

每块样品上至少测量三点  b                                             l00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000取全部耐磨耗性试验值的平均值作为试验结果。

附  录  B

（规范性附录）

幕墙板自然气候曝露试验方法

B.1 范围

本附录规定了幕墙板自然气候曝露试验方法的曝露场地、试验架、试验样板及试验步骤。

本附录适用于开放式自然气候曝露试验，用于评价铝单板在室外自然条件下的曝露时的耐候性。

B.2  曝露试验场

- 曝露试验场应选在能代表气候类型的典型地区或在受试产品实际使用环境条件下建立。

- 曝露场地应平坦、空旷、不集水、草高不超过0.3m。

- 曝露场附近应无工厂烟筒和能散发大量腐蚀性气体的设施，避免局部严重污染的影响。

- 曝露试验场内要设置气象观测仪器，位于气象站附近的曝露场，可以直接利用该站观测资料。气象资料主要包括：气温、湿度、日照时数、太阳辐射量、降雨量、风速、风向等。

B.3  曝露试验架

- 曝露架是摆设在曝露场内用于曝露试样的支架，应由不影响试验结果的惰性材料，如木材、钢筋混凝土、铝合金或经涂刷防腐涂料的钢材制成。结构力求坚固，经得起当地最大风力的吹刮。

- 曝露架内的样板应与金属绝缘，并尽可能不与木材或多孔材料接触。推荐使用瓷绝缘子来固定样板。

- 曝露架的摆放应保证架子间自由通风，避免互相遮挡阳光和便于工作，行距一般不小于1m。

- 曝露架的底端离地面不小于0.5m。

- 曝露架面向赤道，并与地平线成45º角曝露样板。为使样板表面接受最大的太阳辐射量，宜把曝露架面与地平线成当地纬度角摆放。

B.4  试验样板

自然气候曝露试验的试样尺寸规定为300mm×300mm，同时制备三块曝露样板和一块对照用标准样板，切取时距板边距离不得少于50mm。标准样板保存在室内通风、干燥、不受光照的地方。

B.5  试验步骤

- 观测涂层外观，如光泽、颜色，并作好原始记录，主要包括：试样生产厂家名称、原始光泽、涂层厚度、表面状态以及投试日期等。

- 曝露试验的结果会随投试季节的不同而改变，但这种影响会随曝露时间的延长而减少。曝露投试季节一般规定在每年春末夏初。

- 以年和月作为曝露试验的时间单位。如无特殊规定，投试一年内，每月检查一次；超过一年后，每三个月检查一次。也可使用样板表面接受太阳辐射量作为曝露周期。当天气骤变时，应随时检查，如有异常现象应做记录或拍照。

- 样板曝露到规定时间后用清水和湿布除去表面积灰，按GB/T 9754、GB/T 11186.2和GB/T 11186.3测量光泽和颜色，按GB/T 1766评价涂层的其它老化性能。

B.6  试验报告

试验报告应包括下列内容：

  - 受试产品的名称；

  - 曝露场地及曝露角度；

  - 曝露起始和终止时间；

  - .语和定义000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

置。试验中应保持试件生产方向的一致性。以全部试验值中00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000试验结果。

附  录  C

（资料性附录）

氟碳涂层树脂中PVDF含量检测方法

C.1 范围

本方法适用于热熔型氟碳涂层树脂中PVDF含量的测定。

C.2 方法提要

热熔型氟碳涂层体系熔点随PVDF含量减少而下降。基于该原理，对不同已知PVDF含量的涂层进行DSC测试，确定其熔点，得到熔点下降—PVDF含量标准曲线。通过测定样品（热熔型氟碳涂层）的熔点，就可在标准曲线上得出相应的PVDF含量。

C.3药品试剂

- 涂料用PVDF树脂。

- 丙烯酸树脂（推荐用B44）。

- 异佛尔酮：95%。

- 分散液配方：树脂（PVDF+B44）/异佛尔酮=7/10（质量比）；

PVDF与B44的质量比分别为5/5，6/4，7/3，8/2，9/1。

C.4仪器设备

- 叶轮搅拌机：0~3000r/min。

- 线棒：规格44um。

- 鼓风烘箱：≥255℃。

- 示差扫描量热仪（DSC）。

- 分析天平：精确到0.01mg。

- 温度计：0—100℃

C.5试验步骤

C.5.1制备分散液

- 按配方称取好药品。

- 将异佛尔酮置于容器中，安装好搅拌设备，开启搅拌，转速1500r/min。

- 缓缓加入B44，搅拌24h，使之完全溶解。

- 将转速升至2000r/min，缓缓加入PVDF，加料完毕后搅拌30min，此过程中控制分散液温度≤37℃。

C.5.2制备涂层

- 将表面洁净的薄铝板用夹子固定在平台上，线棒搁置在薄铝板的一端，与铝板的纵向正交。

- 烘箱升温至245℃。

- 用一次性滴管吸取足量分散液，均匀滴加在线棒刮下方向一侧与薄铝板的间隙处，双手各持线棒的一端，迅速刮下形成厚度均匀的液膜。

- 将薄铝板放入烘箱中烘12min，取出迅速在常温去离子水中淬火。

C.5.3 DSC测试

用单面刀片小心的将涂层刮下，严禁带入铝屑。称取约5mg样品进行测试。

从室温按10℃/min升至220℃，恒温5min，然后按10℃/min降至40℃，恒温5min，再按10℃/min升至220℃。对PVDF纯样及各不同配比试样进行测试，每种测五次平行样，以五次平行样的算术平均值作为各个配比试样的熔点，要求误差不超过0.2℃。

C.5.4绘制标准曲线

以PVDF占树脂质量为横坐标，各配比熔点与PVDF纯样熔点之差为纵坐标作图，得到熔点下降—PVDF含量标准曲线。

C.5.5样品检测

- 用单面刀片小心的将样品涂层的面漆刮下，严禁带入底漆。按上述DSC测试方法测试熔点。

- 求得试样与纯PVDF树脂熔点之差，在熔点下降—PVDF含量标准曲线上得出相应的PVDF含量。

- 附  录  D
（资料性附录）
保护膜

  - 技术要求

保护膜的性能由表D.1所示：

- D.1  保护膜性能

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 厚度 | ≥0.05mm |
|  | 或由供需双方商定 |
| 剥离强度/N/mm | 0.15～0.50 |
| 拉伸强度/MPa | ≥10 |
| 直角撕裂强度/N/mm | ≥35 |
| 遗胶性/％ | ≤5 |
| 耐老化性1） | 外观无异常 色差ΔE≤2 剥离强度0.15 N/mm～0.50 N/mm 遗胶性≤5％ |
| 耐低温性/％ | 外观无异常 剥离强度0.15 N/mm～0.50 N/mm 遗胶性≤5％ |
| 耐高温性/％ | 外观无异常 剥离强度0.15 N/mm～0.50 N/mm 遗胶性≤5％ |
| 注1：仅针对有老化要求铝单板所用的保护膜。 |  |

  - 试验方法

    - 厚度

按GB/T 6672的规定进行。

    - 剥离强度

取一块尺寸为300mm×300mm（规格尺寸小于300mm的按实际尺寸选取）的实际要保护的幕墙板，用丙酮洗净，加热到(80±5)℃，以10N/cm的压力用橡胶辊将一块同样尺寸的保护膜碾压贴到幕墙板表面，自然冷却到室温，然后按GB/T 2790的规定进行180°剥离强度的试验，剥离中保护膜应无断裂。

    - 拉伸强度

按GB/T 1040.3的规定进行。

    - 直角撕裂强度

按GB/T 11999的规定进行。

    - 遗胶性

取四块尺寸为100mm×200mm的实际要保护的幕墙板，一块留作参照板，其余三块按D.2.2粘贴好保护膜后自然冷却到室温，撕去保护膜，对比参照板按GB/T 9780的规定进行贴保护膜前后幕墙板的耐沾污性的对比，按公式D.1计算遗胶性。

R＝100×f0−f1f0……………………………………（D.1）

式中：

R——遗胶性，单位为百分数（％）；

f0——未贴保护膜部分的反射系数；

f1——贴过保护膜部分的反射系数。

取三块试样测试值的算术平均值作为试验结果。

    - 耐老化性

取四块尺寸为100mm×100mm的实际要保护的幕墙板，一块留作参照板，其余三块按D.2.2的方法粘贴好保护膜进行老化试验。将贴保护膜的一面朝向光源，按7.12.2的方法进行168h的老化试验。取出自然放置到室温，观察距离板边10mm以里的保护膜有无鼓泡、剥落、脱落等异常；按GB/T 2790的规定测量剥离强度，剥离中保护膜应无断裂；撕去保护膜后对比参照板测量经老化试验前后幕墙板的色差及遗胶性，色差测量按GB/T 11186.2、GB/T 11186.3进行；遗胶性测量按D.2.5的方法进行。

    - 耐低温性

取四块尺寸为300mm×300mm（规格尺寸小于300mm的按实际尺寸选取）的实际要保护的幕墙板，一块留作参照板，其余三块按D.2.2的方法粘贴好保护膜，放置在（-35±2）℃下恒温168h。取出自然放置到室温，观察距离板边10mm以里的保护膜有无鼓泡、剥落、脱落等异常；按GB/T 2790的规定测量剥离强度，剥离中保护膜应无断裂；撕去保护膜后按D.2.5的方法测量遗胶性。

    - 耐高温性

取四块尺寸为300mm×300mm（规格尺寸小于300mm的按实际尺寸选取）的实际要保护的幕墙板，一块留作参照板，其余三块按D.2.2的方法粘贴好保护膜，放置在（70±2）℃下恒温168h，取出自然放置到室温。观察距离板边10mm以里的保护膜有无鼓泡、剥落、脱落等异常；按GB/T 2790的规定测量剥离强度，剥离中保护膜应无断裂；撕去保护膜后按D.2.5的方法测量遗胶性。

参考文献

[1] GB/T 2480 普通磨料 碳化硅

[2] GB/T 2790-1995 胶粘剂180°剥离强度试验方法 挠性材料对刚性材料

[3] GB/T 1040.3-2006  塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜和薄片的试验条件

[4] GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度的测定 机械测量法

[5] GB/T 6673-2001 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定

[6] GB/T 11999-1989 塑料和薄片耐撕裂性能试验方法 埃莱门多夫法