ICS

备案号：

中华人民共和国建设部行业标准

CJ

CJ/T ××××—××××

城市轨道交通浮置板隔振器

Floating Slab Isolator for Urban Railway Traffic

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2006.08）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国建设部 发布

- 前    言

本标准为了规范城市轨道交通浮置板隔振器的生产、验收和对用户的服务而制定。

本标准根据国内外同类产品的情况、用户的需求以及我国的现实国情，基于现有技术和标准主要起草单位的科研成果，结合已有工程的经验总结而起草。

本标准的某些内容可能涉及专利，本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由建设部地铁与轻轨研究中心、中国船舶重工集团公司第七一一研究所提出。

本标准由建设部地铁与轻轨研究中心归口管理。

本标准由中国船舶重工集团公司第七一一研究所负责起草，由上海市政设计科学研究院、上海申通轨道交通研究咨询有限公司参加起草。

本标准主要起草人：沈建平、任庭柱、宋键、庄国华、吴坚华、黄林根、季文。

城市轨道交通浮置板隔振器

  - 范围

本标准规定了城市轨道交通浮置板隔振器的技术要求、试验方法、检验规则、分类与标识、包装、运输和贮存。

本标准适用于城市轨道交通浮置板隔振器的设计、选型、制造、试验及验收。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 528  硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 700－1988  碳素结构钢

GB/T 1222－1984  弹簧钢的化学成分及力学性能

GB/T 1690  硫化橡胶耐液体试验方法

GB/T 2828.1－2003  计数抽样检验程序　第一部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 2829  周期检验计数抽样程序及抽样表

GB/T 3512  硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验

GB/T 7762－87  硫化橡胶耐臭氧老化试验静态拉伸试验法

GB/T 11211－1989  硫化橡胶与金属粘合强度的测定　拉伸法

GB/T 15168－1994  振动与冲击隔离器性能测试方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

浮置板隔振器  floating siab isoiator

用于降低城市轨道交通运行中产生的结构振动传递的装置，安装在浮置板下，相当于在浮置板和基础之间增加了一个弹性支承。按隔振器的材质通常可将其分为橡胶隔振器和金属弹簧隔振器，其中金属弹簧隔振器由金属弹簧和阻尼器并联组成。

  - 要求

    - 外观

      - 橡胶

- 隔振器橡胶表面应光滑，无气泡、裂缝、夹皮、疏松及与金属脱胶现象；

- 隔振器橡胶表面允许局部存在粗糙纹或模具粗痕，但其凹陷深度应不大于 1 mm、长度不大于 10 mm，数量应不多于3个。

      - 金属件

- 隔振器的金属构件表面应光滑平整、无裂缝和凹坑、凸痕等缺陷；

- 隔振器的金属件的安装面的表面粗糙度Ra≤12.5um，其他非安装面的表面粗糙度Ra≤25um；

- 隔振器的金属件所有安装孔口均应倒角，倒角尺寸应不小于1×45°，所有棱边均应倒钝，不得有毛刺；安装螺孔不应有残留的水泥和废胶等。

      - 油漆

- 所有暴露在空气中的金属件表面应涂油漆；

- 涂油漆时应先涂防锈漆，然后涂面漆，面漆表面应光亮、均匀，无滴痕和淌迹；

- 不宜涂油漆的金属件表面可以进行其他方式的防腐防锈处理。

      - 阻尼介质

- 阻尼器中的阻尼介质无分层现象，应为均匀的粘稠体；

- 无霉变和有害气味析出；

- 阻尼介质不应有泄漏现象。

    - 环境条件

浮置板隔振器在下列环境条件下应能正常工作：

- 海拔高度：≤1200m；

- 环境温度：-10℃～＋40℃；

- 最大相对湿度：99%；

- 环境介质中允许存在紫外、臭氧、油雾和凝露等。

    - 材料要求

      - 主要金属件材料，其性能应符合GB/T 700－1988的规定(用户有特殊要求时，可另行商量，按合同规定)。

      - 采用橡胶隔振器的，其所用的橡胶物理机械性能应符合表1的要求。

- 隔振器橡胶的物理机械性能

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扯断强度 | MPa | ≥ 15 |
| 2 | 扯断延伸率 | % | ≥ 300 |
| 3 | 扯断永久变形 |  | ≤ 20 |
| 4 | 老化变化率（70℃×360h） |  | ≥ -25 |
| 5 | 与金属粘结强度 | MPa | ≥ 4.2 |
| 6 | 试件在25±5℃室温下浸入常用的柴油或机油中24小时后的重量变化率 | % | -1～+5 |
| 7 | 在室温50ppm臭氧中96h |  | 无龟裂 |

      - 采用金属弹簧隔振器的，其铁件和弹簧材料应满足GB/T 700－1988、GB/T 1222－1984的要求。

      - 阻尼器的阻尼介质应满足表2的要求。

- 阻尼介质的物理性能

| 序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粘度 | 厘斯 | 30~40万 |
| 2 | 粘温变化(-20℃～50℃范围) | % | ﹤50 |

    - 结构要求

      - 浮置板隔振器的结构应便于安装、调节和互换。

      - 浮置板隔振器在承受的载荷范围内，各构件及各构件之间不应有分离和破坏，金属构件不应有可见变形。

      - 浮置板隔振器在结构设计上应有保护功能，以防在橡胶件损坏时，隔振器与所支承的设备脱开。

    - 性能要求

      - 浮置板隔振器承受55kN的额定载荷下的变形为5±0.75mm。

      - 浮置板隔振器承受55kN的额定载荷下的固有频率为7.5Hz～9Hz。

      - 浮置板隔振器承受550kN的超载时，橡胶与金属无脱胶、橡胶无破坏、金属无永久变形。

      - 浮置板隔振器的阻尼器其阻尼力应为5kN±0.15kN。

  - 试验方法

    - 用目测法和测量工具进行外观检查，应符合4.1的各条要求。

    - 按GB/T 528的规定，对表1中的序号1、序号2和序号3三项进行橡胶材料物理机械性能试验。

    - 按GB/T 3512的规定，对表1中的序号4进行橡胶老化变化率试验。

    - 按GB/T 11211－1989的规定，对表1中的序号5进行橡胶与金属粘结强度拉伸试验。

    - 按GB/T 1690的规定，对表1中的序号6进行耐环境条件试验。

    - 按GB/T 7762－87的规定，对表1中的序号7进行耐臭氧老化试验。

    - 按GB/T 15168－1994中隔振器静态性能测试的有关规定，进行浮置板隔振器的额定载荷下变形量的试验，其结果应符合4.5.2的规定。

    - 用动态试验机，对浮置板隔振器的额定载荷下固有频率进行测量，其结果应符合4.5.2的规定。

    - 用粘度试验机，对阻尼介质进行粘度系数的测量。

    - 将粘度试验机放在恒温槽中，对-20℃～50℃每10℃一档进行粘度系数的测量。

    - 在动态试验机上，用频率为5Hz、振幅为10mm对阻尼器进行阻尼力测量，其结果应符合4.5.4的规定。

    - 浮置板隔振器超载试验在静态试验机上进行，载荷为其额定载荷的10倍，稳压30秒，在此期间不得出现隔振器橡胶开裂、脱胶、金属或金属弹簧永久变形现象，经过超载试验的样品不得作为产品提交。

  - 检验规则

    - 检验方式

      - 出厂检验。

      - 型式检验。

    - 出厂检验

      - 浮置板隔振器的出厂检验应由质量部门进行，检验合格后出具产品合格证。

      - 出厂检验的类别分为全检项目和抽检项目两类，具体规定于表3。

- 出厂检验项目

| 序号 | 检 验 项 目 | 型式检验 | 出 厂 检 验 |  | 结果形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全检 | 抽检 |  |
| 1 | 4.1.1 | ● | ● | — | 作出检验结论 |
| 2 | 4.1.2、4.1.3 | ● | — | — | 提供检验报告 |
| 3 | 4.3 | ● | — | — | 提供材质报告 |
| 4 | 4.5.1，4.5.2 | ● | — | ● | 提供试验报告 |
| 5 | 4.5.4 | ● | — | ● | 作出抽检结论 |
| 注：●表示必检项目；─表示不检项目。 |  |  |  |  |  |

      - 出厂检验抽检的抽样方案，按GB/T 2828.1－2003中的一次正常抽样方案，具体抽样方案规定于表4。

- 抽样方案表

| 序号 | 检 验 项 目 | 检 验 方 法 | 检查水平 | 合格质量水平 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IL | AQL | Ac | Re |
| 1 | 4.5.1 | 6.8 | Ⅱ | 2.5 | 10 | 11 |
| 2 | 4.5.2 | 6.9 | Ⅰ | 10 | 14 | 15 |

      - 根据表4的抽样检验结果，若不合格品数小于或等于合格判定数Ac，则该批为合格，若不合格品数大于或等于不合格判定数Re，则该批为不合格。

      - 对于不合格批，允许整改和挑选后再重新提交检验。

    - 型式检验

      - 有下列情况之一时，应进行隔振器型式检验：

- 隔振器停产二年以上，重新恢复正常生产；

- 主要原料变更；

- 产品工艺重大变化和生产设备有可能影响产品质量有变化。

      - 型式检验的项目应按出厂试验项目逐条进行，试验方法按6条的有关规定，并提交型式试验报告，主要金属件材料应具有质保书或理化报告。

      - 隔振器型式检验的样本应从出厂检验合格的产品中抽取，抽样方案按GB/T2829－2002的有关规定，判别数据见表5。

- 判别数据表

| 不合格 分类 | 检 验 项 目 | 检查水平IL | 不合格 质量水平 RQL | 合格 判定数 Ac | 不合格 判定数 Re | 样本数 n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 5.6.2—额定载荷下的变形量 | Ⅱ | 50 | 0 | 1 | 3 |
|  | 5.6.3—额定载荷下的固有频率 | Ⅱ | 50 | 0 | 1 | 3 |
|  | 5.6.4—垂向超载 | Ⅰ | 50 | 0 | 1 | 1 |
| B类 | 5.6.1—外形尺寸 | Ⅱ | 65 | 1 | 2 | 5 |

      - 根据表5 的判别数据，若不合格品数小于或等于合格判定数 Ac，则为合格；若不合格品数大于或等于不合格判定数 Re，则为不合格。

      - 若出现不合格现象，应及时查找原因并予以纠正，纠正后重新进行检验。

      - 经过型式检验5.6.4条—垂向超载量试验的隔振器，不得作为合格产品提交。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 标志

      - 浮置板隔振器产品的醒目处应置有标牌，注明型号和生产日期。

      - 外包装箱除标出一般运输所需事项外，还应标出“怕湿”和“向上”等标记。

    - 包装

浮置板隔振器产品的外包装应采用木质包装箱，其内应采取防潮措施。

    - 运输

包装好的浮置板隔振器可用任何方式运输，在运输途中应有防雨、雪措施，并应避免腐蚀性气体、液体的侵蚀。

    - 贮存

      - 浮置板隔振器应在不加载荷的状态下贮存。贮存处应通风、干燥并避免阳光直接照射。

      - 浮置板隔振器应远离发热源，并避免各种油类和酸碱类物质的污染。

      - 浮置板隔振器贮存期在产品标准中规定。

  - 随行文件

出厂的隔振器应具有如下随行文件：

- 产品合格证；

- 检验数据及材质报告；

- 产品外形图；

- 装箱清单。