ICS 91.060.10

Q 15

备案号：

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T ××××—200×

屋面用胶粉聚苯颗粒保温层

Roofing thermal insulation layer

using redispersable emulsion powder and polystyrene granule

(征求意见稿)

200X-××-××发布

200X-××-××实施

中华人民共和国建设部 发布

- 前    言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：深圳市嘉达化工有限公司、深圳市嘉达新材科技实业发展有限公司、深圳市汇宇建筑工程设计事务所、深圳标准技术研究院。

本标准主要起草人：熊永强、谭亮、刘毅、高振亚。

本标准为首次发布。

- 屋面用胶粉聚苯颗粒保温层

  - 范围

本标准规定了屋面用胶粉聚苯颗粒保温层的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志和标签及包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚合物水泥防水砂浆为防水层，胶粉聚苯颗粒保温浆料为保温层，抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布为抗裂防护层的屋面保温层。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料--取样(idt ISO 15528:2000)

JC/T 984-2005  聚合物水泥防水砂浆

JG 158-2004  胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

  - 分类

    - 分类

分为上人屋面用胶粉聚苯颗粒保温层和非上人屋面用胶粉聚苯颗粒保温层两类，宜采用的基本构造见表1。

表1  屋面用胶粉聚苯颗粒保温层基本构造

| 屋面基层 | 胶粉聚苯颗粒保温层基本构造 |  |  |  | 构造示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防水层 (1) | 保温层 (2) | 防水层 (3) | 抗裂层 (4) |  |
| 钢筋混凝土屋面板 | 聚合物水泥防水砂浆 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 聚合物水泥防水砂浆 | 第一遍抗裂砂浆 + 耐碱玻璃纤维网格布 + 第二遍抗裂砂浆 | (2) (4) (3) (1) |

    - 标记

屋面用胶粉聚苯颗粒保温层的标记由名称代号和特性代号组成：

特性代号：上人屋面：H

非上人屋面：N

名称代号：屋面用胶粉聚苯颗粒保温层：RTIL

    - 标记示例

示例1：RTIL─H		上人屋面用胶粉聚苯颗粒屋面保温层

示例2：RTIL─N		非上人屋面用胶粉聚苯颗粒屋面保温层

  - 要求

    - 屋面用胶粉聚苯颗粒保温层

屋面用胶粉聚苯颗粒保温层的性能应符合表2的技术要求。

表2  屋面用胶粉聚苯颗粒保温层技术要求

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐候性 | 经80次高温(70℃)-淋水(15℃)循环 和20次加热(50℃)-冷冻(-20℃)循环后不得出现开裂、空鼓或脱落 |
| 2 | 吸水量，g/m2 | ≤ 1000 |
| 3 | 抗冲击强度，J | ≥ 10 |
| 4 | 耐冻融性 | 严寒及寒冷地区30次循环、夏热冬冷地区10次循环， 无开裂、空鼓、或脱落 |
| 5 | 水蒸气湿流密度，g/(m2·h) | ≥ 0.85 |
| 6 | 不透水性 | 无渗透 |
| 7 | 抗拉强度，MPa | ≥ 0.1，并且破坏部位不得位于各层界面 |
| 8 | 火反应性 | 不应被点燃，试验结束后试件厚度变化不超过10% |

    - 聚合物水泥防水砂浆

聚合物水泥防水砂浆的性能应符合JC/T 984-2005的要求。

    - 胶粉聚苯颗粒保温浆料

胶粉聚苯颗粒保温浆料的性能应符合表3的技术要求。

表3  胶粉聚苯颗粒保温浆料技术要求

| 序号 | 项 目 | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上人屋面 | 非上人屋面 |
| 1 | 湿表观密度，kg/m3 | ≤ 500 | ≤ 420 |
| 2 | 干表观密度，kg/m3 | ≤ 320 | ≤ 270 |
| 3 | 抗压强度，MPa | ≥ 0.3 | ≥ 0.2 |
| 4 | 导热系数，W/(m·K) | ≤ 0.06 |  |
| 5 | 蓄热系数，W/(m2·K) | ≥ 0.95 |  |
| 6 | 线性收缩率，% | ≤ 0.3 |  |
| 7 | 软化系数 | ≥ 0.5 |  |
| 8 | 难燃性 | B1级 |  |

    - 抗裂砂浆

抗裂砂浆的性能应符合表4的技术要求。

表4  抗裂砂浆技术要求

| 序号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可操作时间，h | ≥ 1.5 |
| 2 | 在可操作时间内拉伸粘结强度，MPa | ≥ 0.5 |
| 3 | 拉伸粘结强度，MPa | ≥ 0.5 |
| 4 | 浸水拉伸粘结强度，MPa | ≥ 0.4 |
| 5 | 压折比 | ≤ 3.0 |

    - 耐碱玻璃纤维网格布

耐碱玻璃纤维网格布的性能应符合JG 158-2004中表9的要求。

  - 试验方法

    - 试验环境

标准试验室环境为空气温度(23 ± 2)℃，相对湿度(50 ± 10)%。在非标准试验室环境下试验时，应记录温度和相对湿度。

    - 试板制备

5.2.1  表1中所列项目的试板制作工序按表5的规定进行，试板的数量、尺寸和养护按JG 158-2004中6.1的相关规定。

表5  试板制作工序

| 试验项目 | 基材 | 制作工序 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 聚合物水泥 防水砂浆 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | 聚合物水泥 防水砂浆 | 抗裂砂浆 |
| 耐候性 | 钢筋混凝土板 | 1.5 mm | 50 mm | 1.5 mm | 2 mm + 一层耐碱玻璃纤维网格布 + 2 mm |
| 吸水量、抗冲击强度、耐冻融性 | -- | 1.5 mm |  | 1.5 mm |  |
| 水蒸气湿流密度、不透水性 | -- | -- |  | 1.5 mm |  |
| 抗拉强度、 火反应性 | 10 mm水泥 砂浆板 | 1.5 mm |  | 1.5 mm |  |

聚合物水泥防水砂浆分2或3次涂覆，后道涂层应在前道涂层实干后进行，在72 h内达到规定厚度。

聚苯颗粒保温浆料每道批刮的厚度控制为15 ~ 20 mm，最后一道厚度留10 mm左右为宜，每道批刮的时间间隔应不小于24 h，待砂浆干结后压实，再继续批刮下一道，直至达到规定厚度。

抗裂砂浆批刮第一道后，将耐碱玻璃纤维网格布平铺在砂浆表面，用批刀将其压入到砂浆中，待第一道砂浆初步干结后，立即批刮第二道。

5.2.2  表2所列项目的试板制备按JG 158-2004中6.5的规定进行。

5.2.3  表3所列项目的试板制备按JG 158-2004中6.6的规定进行。

    - 屋面用胶粉聚苯颗粒保温层

表1所列项目的试验方法按JG 158-2004中6.1的规定进行。

    - 聚合物水泥防水砂浆

聚合物水泥防水砂浆各试验项目的试验方法按JC/T 984-2005的规定进行。

    - 胶粉聚苯颗粒保温浆料

表2所列项目的试验方法按JG 158-2004中6.5的规定进行。

    - 抗裂砂浆

表3所列项目的试验方法按JG 158-2004中6.6的规定进行。

    - 耐碱玻璃纤维网格布

耐碱玻璃纤维网格布各试验项目的试验方法按JG 158-2004中6.7的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

6.1.1  以下指标为出厂必检项目，企业可根据实际增加其它出厂检验项目。

(a)	聚合物水泥防水砂浆：JC/T 984-2005规定的出厂检验项目；

(b)	胶粉聚苯颗粒保温浆料：湿表观密度；

(c)	抗裂砂浆：可操作时间；

(d)	耐碱玻璃纤维网格布：JG 158-2004规定的出厂检验项目。

6.1.2  型式检验项目包括本标准所要求的全部性能指标。

有下列情况之一时应进行型式检验：

(a)	新产品试制或产品转厂生产的试制定型鉴定；

(b)	正常生产时，每年进行一次型式检验；

(c)	产品的原料、配比、工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

(d)	产品停产半年以上，恢复生产时；

(e)	出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

(f)	国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 组批与抽样规则

6.2.1  粉状材料：以同种产品、同一级别、同一规格产品30 t为一批，不足一批以一批计。从每批任抽10袋，从每袋中分别取试样不少于500 g，混合均匀，按四分法缩取出比试验所需要大1.5倍的试样为检验样；

6.2.2  液态剂类材料：以同种产品、同一级别、同一规格产品10 t为一批，不足一批以一批计，取样方法按GB 3186的规定进行。

    - 判定规则

若全部检验项目符合本标准规定的技术指标，则判定为合格；若有两项或两项以上指标不符合规定时，则判定为不合格。若有一项指标不符合规定时，应对同一批产品进行加倍抽样复检不合格项，如该项指标仍不合格，则判定为不合格。若复检项目符合本标准规定的技术指标，则判定为合格。

  - 标志和标签

7.1  包装或标签上应标明材料名称、标准编号、商标、生产企业名称、地址、产品规格型号、等级、数量、净含量、生产日期、质量保证期。

7.2  包装或标签上还可标明对保证产品质量有益的具有提示或警示作用的其他信息。

  - 包装、运输和贮存

    - 包装

8.1.1  液态材料可根据情况采用塑料桶或铁桶盛装并注意密封。

8.1.2  粉状材料可根据情况采用有内衬防潮塑料袋的编织袋或防潮纸袋包装。

8.1.3  聚苯颗粒应用塑料编织袋包装，包装应无破损。

8.1.4  耐碱玻璃纤维网格布应紧密整齐的卷在硬质纸管上，不得有折叠和不均匀等现象，用结实的防水防潮材料包装。

    - 运输

8.2.1  液态材料的运输可按一般运输方式办理。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。

8.2.2  粉状材料和聚苯颗粒轻骨料等产品可按一般运输方式办理。运输、装卸过程中，应整齐码装，包装不得破损，应防潮、防雨、放曝晒。

8.2.3  耐碱玻璃纤维网格布在运输时，应防止雨淋和过度挤压。

    - 贮存

8.3.1  所有材料应贮存在防雨库内。

8.3.2  液态材料的贮存温度不应低于5℃。

8.3.3  粉状材料应注意防潮。

8.3.4  聚苯颗粒应防止飞散，应远离火源及化学药品。

8.3.5  所有材料应按型号、规格分类贮存，贮存期限不得超过材料保质期。