ICS 91.060.10

Q 15

备案号：

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T ××××—200×

硅改性丙烯酸渗透型防水涂料

Silicone modified acrylate permeable waterproofing coatings

（征求意见稿）

200X-××-××发布

200X-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

- 前    言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：深圳市嘉达新材科技实业发展有限公司、深圳市嘉达高科产业发展有限公司、深圳标准技术研究院。

本标准主要起草人：熊永强、谭亮、高振亚。

本标准为首次发布。

- 硅改性丙烯酸渗透型防水涂料

  - 范围

本标准规定了硅改性丙烯酸渗透型防水涂料的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于以硅改性丙烯酸聚合物乳液和水泥为主要原料，加入活性化学物质和其它添加剂制得的双组分渗透型防水涂料。使用其它类型聚合物乳液的防水涂料可参照执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 3186  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样(idt ISO 15528)

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 9750  涂料产品包装标志

GB/T 16777-2008  建筑防水涂料试验方法(neq JIS A6021-2000)

HG/T 2458-1993  涂料产品检验、运输和贮存通则

JC 474-2008  砂浆、混凝土防水剂

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 渗透型防水涂料  Permeable waterproofing coatings

涂刷于混凝土或水泥砂浆等表面，能够渗透到基层内部并在表面形成涂膜，具有防水功能的涂料。

  - 要求

产品应符合表1的技术要求。

表1  技术要求

| 序号 | 项 目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 液体组分为无杂质、无凝胶的均匀乳液； 固体组分为无杂质、无结块的粉末。 |
| 2 | 干燥时间，h | 表干 | ≤ 4 |
|  |  | 实干 | ≤ 8 |
| 3 | 拉伸强度 | 无处理，MPa | ≥ 1.2 |
|  |  | 加热处理后保持率，% | ≥ 80 |
|  |  | 碱处理后保持率，% | ≥ 70 |
| 4 | 断裂伸长率 | 无处理，% | ≥ 200 |
|  |  | 加热处理，% | ≥ 150 |
|  |  | 碱处理，% | ≥ 140 |
| 5 | 低温柔性(Φ 10 mm棒) |  | ―10℃无裂纹 |
| 6 | 潮湿基面粘结强度，MPa |  | ≥ 1.0 |
| 7 | 渗透深度，mm |  | ≥ 1.0 |
| 8 | 透水压力比，% |  | ≥ 300 |

  - 试验方法

    - 取样

- 产品按GB 3186的规定进行取样。取样量根据检验需要而定。

    - 试验环境

试验室标准条件：温度(23 ± 2)℃，相对湿度45% ~ 70%。

    - 外观

用玻璃棒将液体组分和固体组分分别搅拌后目测。

    - 干燥时间

按GB/T 16777-2008中16的规定进行。

    - 拉伸强度

按GB/T 16777-2008中9的规定进行。试样涂膜厚度为(1 ± 0.1) mm。

    - 断裂伸长率

按GB/T 16777-2008中9的规定进行。试样涂膜厚度为(1 ± 0.1) mm。

    - 低温柔性

按GB/T 16777-2008中13.2.1的规定进行。试样涂膜厚度为(1 ± 0.1) mm。

    - 潮湿基面粘结强度

按GB/T 16777-2008中8的规定进行。

    - 渗透深度

取3个100 mm × 100 mm × 100 mm的加气混凝土试块(密度600 kg/m3左右)，将试块一面分3次喷或刷涂料至饱和，涂膜厚度为(1 ± 0.1) mm。在实验室条件下放置6 h，分别把三个试件从受检面折开，测量中间部位的渗透深度，精确到0.1 mm。以三个试件渗透深度的平均值作为最终结果。

    - 透水压力比

按JC 474-2008中5.2.6的规定进行制备基准砂浆，在基准砂浆的迎水面分3次喷或刷涂料至饱和，涂膜厚度为(1 ± 0.1) mm，制得受检试样。透水压力比的测定按JC 474-2008中5.2.6的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

7.1.1  产品检验分出厂检验和型式检验。

7.1.2  出厂检验项目包括外观、干燥时间、渗透深度。

7.1.3  型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。型式检验按下述情况执行：

a)	在正常生产情况下，型式检验项目为一年检验一次。

b)	在HG/T 2458-1993中3.2规定的其它情况下亦应进行型式检验。

    - 检验结果的判定

7.2.1  单项检验结果的判定按GB/T 8170-2008中修约值比较法进行。

7.2.2  产品检验结果的判定按HG/T 2458-1993中3.5规定进行。

  - 标志、包装和贮存

    - 标志

按GB/T 9750的规定进行。

    - 包装

7.2.1  产品的液体组分应用密闭的容器包装。

7.2.1  产品的固体组分包装应密封防潮。

    - 贮存

产品应贮存在干燥、通风、阴凉的场所。液体组分贮存温度不应低于5℃。