UDC                           JGJ

中华人民共和国行业标准

JGJ/Txxx-201x

P                                           备案号Jxxx-201x

组合锤法复合地基处理技术设计规程

Combination  hammer of method  composite ground treatment technical design procedures

（征求意见稿）

****-**-**发布                                      ****-**-**实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

中华人民共和国行业标准

组合锤法复合地基处理技术设计规程

Combination  hammer of method  composite ground treatment technical design procedures

JGJ/Txxx-201x

批准部门：

施行日期：

中华人民共和国住房和城乡建设部

2010 北京

目   次

1. 总  则

2. 术语和符号

2.1 术语

2.2 主要符号

3. 基本规定

4. 设计与计算

5. 施工控制

6. 质量检查与检验

附录A.组合锤法地基处理静载荷试验要点

附录B.组合锤法与普通强夯法地基处理的有效加固深度对照表

附录C.组合锤法复合地基分层密实施工工艺流程图

附录D.组合锤法复合地基分层加固密实机理概念示意图

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

1  总    则

1.0.1 为了在组合锤法复合地基处理的设计、施工及质量验收中做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量、保护环境、节约资源，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于建设工程中采用组合锤法复合地基的设计、施工及质量验收。

1.0.3采用组合锤法进行地基处理除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1 术   语

2.1.1组合锤

由三种不同直径、高度和重量的夯锤，即柱锤、中锤与扁锤组成的套锤的总称。

2.1.2 复合地基

地基处理使部分土体被增强或被置换形成增强体，由该增强体及其周围地基土共同承担荷载的地基。

2.1.3 组合锤法复合地基处理

指通过采用组合锤在场地土中进行超深挤密夯实或超深置换，形成夯实墩体或置换墩体及挤密墩间土，以改善地基土工程性能和提高地基承载力的复合地基处理方法。

2.1.4超深挤密与超深置换

先采用柱锤对需处理的地基土冲击达到一定的深度后，用原土或其它骨料回填，并分层夯实。然后依次采用中锤、扁锤使中层和浅层土体得以加固，最终形成上大下小的挤密增强墩体。

1 超深挤密法：指在组合锤法复合地基处理过程中，回填料为场地原有土体的地基处理方法。原土可以是粉土、粉质粘土、砂性土、碎（块）石土、风化残积土等。

2 超深置换法：指在组合锤法复合地基处理过程中，当单墩增强体承载力要求较高或土体含水量过大，采用原土回填不能满足设计要求时，可采用建筑废骨料、砂土、砾石土、碎石土或块石、低标号混凝土、水泥土等作为回填料的地基处理方法。

2.1.5有效加固深度

经组合锤法处理的地基，自最初起夯面或基础底面至某下卧地基土层的强度指标满足设计要求时的深度。

2.1.6面积置换率

组合锤法地基处理时，一个单墩面积与该置换墩体分担的地基处理面积的比值。

2.1.7间隔期

地基处理施工时每工序两遍夯击之间或施工完成后至检验时的中间间隔时间。

2.1.8单击夯击能

锤重×落距，单位为kN·m 或J

2.1.9单击面积夯击能（动压当量）

单击夯击能÷锤底面积，单位为J/m2

2.1.10静接地压力值（静压值）

锤重÷锤底面积，单位为kPa

2.1.11 初始起夯面

综合考虑总夯沉量、设计室外地面标高、基础埋置深度后，对原始土层表面进行了加高或降低所形成的初始工作面。

2.1.12施工总夯沉量：自初始起夯面标高至最终处理后土层表面的标高之差。

2．2主要符号

A-- 基础底面积

Ap—单墩墩体截面积

Ae-- 一个压实（置换）单墩分担的处理面积

d— 墩体计算直径（设计时一般取组合锤的算或平均值）

e-- 孔隙比

ES-- 压缩模量

fpk—墩体单位截面积承载力特征值

Rk—单墩承载力特征值

fak—复合地基承载力特征值

h-- 落距

H-- 土层厚度

IL-- 液性指数

IP-- 塑性指数

k-- 强度安全系数

m-- 面积置换率

M-- 落锤质量

Sp-- 墩中心间距

S-- 地基沉降量

U-- 固结度

u-- 孔隙水压力

3.基本规定

3.0.1 组合锤法复合地基分为超深挤密法复合地基和超深置换法复合地基：

1超深挤密法适用于处理碎石土、砂性土、低饱和度粘土和粉土、湿陷性黄土、含水量低的素填土、以粗骨料为主的杂填土等，尤其适用于大面积山区丘陵地带填方区域的地基处理工程。

2超深置换法适用于处理不同厚度、成分各异且饱和的杂填土、淤泥或淤泥质土、粘土和粉土等，尤其适应大面积低洼（江、河、湖、海、塘）地带填方区域的地基处理。

3.0.2 在组合锤法复合地基处理方案设计前，应进行下列工作：

1．收集详细的岩土工程勘察资料和上部结构及基础设计资料；

2．根据建筑物结构特点及承载力设计要求确定的地基处理目的、范围和处理后要求达到的各项技术经济指标；

3．建筑场地范围内的各种地下管线及地下构筑物的详细资料；

4．调查建筑场地周边受施工影响范围的建(构)筑物等情况。

3.0.3组合锤法复合地基工程设计前应进行试夯区施工，验证设计参数和处理效果。试夯区的数量应根椐建筑场地复杂程度、建筑规模及类型和有无类似工程经验确定，以2—3个为宜。

3.0.4试夯区应采用静载荷试验确定单墩复合地基或单墩承载力特征值。可采用重型或超重型动力触探等方法进行测试，检查动探击数随深度的变化规律。可采用钻探取芯的方法检查置换墩着底情况。并根据以上检测数据最终确定各项施工参数。

4.设计与计算

4.0.1组合锤法的有效加固深度可根据现场试夯或当地经验确定。超深夯实和超深置换在缺少试验资料或经验时，对处理厚度较大的松散填土、大面积山区丘陵填方区域的地基的有效加固深度可按表4.0.1进行预估。

表4.0.1  组合锤法复合地基的有效加固深度（m）

| 单击能（KN·m或J） | 静压值 （kPa） | 动压当量 （J/M2） | 有效加固深度（m） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 碎石、砂等粗颗粒土 | 粉土、粘性土、湿陷性黄土等细颗粒土 |
| 90×10=900 | 90/0.62π=79.6 | 10m×79.6=796 | 8～9 | 7～8 |
| 100×10=1000 | 100/0.62π=88.4 | 10m×88.4=884 | 9～10 | 8～9 |
| 110×10=1100 | 110/0.62π=97.3 | 10m×97.3=973 | 10～11 | 9～10 |
| 120×10=1200 | 120/0.62π=106.1 | 10m×106.1=1061 | 11～12 | 10～11 |
| 130×10=1300 | 130/0.62π=115.0 | 10m×115=1150 | 12～13 | 11～12 |
| 140×10=1400 | 140/0.62π=123.9 | 10m×123.8=1239 | 13～14 | 12～13 |
| 150×10=1500 | 150/0.62π=132.7 | 10m×132.7=1327 | 14～15 | 13～14 |

说明注：1.单击能=锤重×落距高度

2.静接地压力值（简称静压值）=锤重/锤底面积

3.动压当量=单击能/锤底面积，或静压值×落距高度

4.上表中有效加固深度应从初始起夯面算起；设计时，应扣除总夯沉量及基础埋置深度。

5.表中各项参数均为柱锤的技术参数。

4.0.2组合锤法复合地基墩位宜根据基底平面形状布置，对满堂基础可按等边三角形、等腰三角形或正方形布置；对独立柱基或条形基础，也可按基础形状与宽度采用同样的方法布置。墩位布置尚宜符合下列要求：

1、基底以内应按上部荷载及单墩承载力均匀布置；

2、基底以外宜按开间大小和扩夯范围宜布置过渡墩和保护墩；

4.0.3墩间距应根据上部荷载大小、墩体材料及墩体直径选定，宜符合下列规定：

- 对于筏形基础，可取柱锤直径的2～3倍；

- 对于独立基础，可取柱锤直径的1.5～2.0倍；

- 对于条形基础，可取柱锤直径的1.7～3倍。

注：轴力大或复合地基承载力要求高时取小值，反之取大值。

4.0.4 组合锤法复合地基处理范围应大于建筑物基础范围，每边超出基础外缘的宽度宜为基底下设计处理深度的1/2至2/3倍，并不宜小于3.0m.

4.0.5 墩体材料可采用砂性土、粘性土或风化残积类土。对上部荷载较大或对不均匀沉降要求较高、土体含水量较大时，宜按就近取材原则选用砂、砾砂、碎石、块石、工业废渣骨料、建筑废骨料等颗粒材料。当要求墩承载力特征值（Rk）大于1000 kN时，宜采用一定配比的灰土、水泥土或混凝土材料，形成组合锤法灰土、水泥土或混凝土短墩。

4.0.6 在墩体与墩间土强度差异过大或墩体采用灰土、水泥土或混凝土材料时，墩顶应铺设一层厚度大于0.5 m的压实垫层。垫层材料宜采用级配较好的砂、砾砂或碎石，其最大粒径不宜大于100mm。垫层材料也可由墩体材料与场地原土组成的混合料经满夯处理后形成。

4.0.7 置换墩的长度应根据土性和动压当量及承载力确定。遇埋深较浅且厚度较薄的软土层时置换墩应穿透该土层，到达相对较硬土层上。

4.0.8 组合锤法单墩承载力特征值应通过现场载荷试验确定，初步设计时可按下式估算。

Rk=Ap·fpk                                                   （4.0.8）

式中：Rk ----单墩承载力特征值（kN）；

Ap--墩体截面积（m2），计算时墩体的计算直径取组合锤的平均直径；

fpk—墩体承载力特征值（kpa），按不同工艺、土性、置换料和墩端、墩间土性及含水量综合分析确定：

1 原状土挤密夯实墩：不得应低于200kpa；

2 颗粒状骨料置换墩：不得应低于250kpa；

3 水泥土置换墩：不得应低于400kpa；

4 混凝土置换墩：不得应低于600kpa。

4.0.9 当按国家现行规范《建筑地基基础设计规范》GB50007确定的地基承载力特征值进行修正时，应符合下列规定：

1 基础宽度的地基承载力修正系数ηb应取0；

2 基础埋深的地基承载力修正系数ηd应取1.0;

3当受力范围内存在软弱下卧层时，应验算处理后下卧层的地基承载力。

4.0.10需进行地基变形验算的建（构）筑物，应按照现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002有关规定对处理后的地基进行变形验算。

4.0.11 对承受较大水平荷载或位于斜坡上的建筑物和构筑物，应根据现行国

家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002规定进行地基稳定性计算。

4.0.12 对于单幢建筑物或结构单元基础落在不同地质单元上时，应注意采取

措施减少因下卧压缩层悬殊而引起的沉降差异。

4.0.13需要进行地基变形计算的建（构）筑物，应进行沉降观测。

4.0.14组合锤法复合地基上的墙下条形基础应采用钢筋混凝土柔性扩展基础，柱下独立基础应采用钢筋混凝土柱下扩展基础或柱下条形基础，满堂基础应采用钢筋混凝土筏形基础。

4.0.15 扩展基础、柱下条形基础、筏板基础宜按照构造要求进行配筋，其构造及抗弯、抗剪、抗冲切验算方法应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002执行。

5. 施工控制

5.0.1 施工场地表层土的承载力应符合设备行走和施工操作要求，当表层土承载力特征值（fak）小于60kPa时，应对施工场地进行加固处理。

5.0.2地基处理施工前应查明场地范围内地下构筑物和各种地下管线的位置及标高等，并采取适当的保护措施，防止施工造成的损坏。

5.0.3 当场地为粘性土、粘土或淤泥质土，且强度较低，地下水位较高时，宜采用人工降低地下水位或换填一定厚度的松散性或干硬性填料，使地下水位低于施夯面２m以下。遇有坑内或场地积水时，应及时排除。

5.0.4 组合锤法复合地基超深挤密法施工应按下列工序进行：

1.第一工序采用柱锤深层挤密，第一次施打夯坑深度宜控制在5.0 m以内，第二次施打夯坑深度宜控制在3.0 m以内；

2.第二工序采用中锤进行中层挤密，夯坑深度宜控制在1.5 m以内；

3.第三工序采用扁锤进行浅层挤密夯实，夯坑深度宜控制在0.5m内；

4.最后进行全场地普夯，第一次采用较大夯击能连续二击，第二次夯印搭接应在1/3锤径以上。

5.0.5 组合锤法复合地基超深挤密法施工夯击次数应根据地基土的性质确定：

1 第一工序深层挤密，可采用柱锤点夯1～2次（粗颗粒土或夯坑深度小于3.0m时取小值，细颗粒土或夯坑深度大于3.0m时取大值）；

2 第二工序中层挤密，可采用中锤夯击1～2次（粗颗粒土或夯坑深度小于1.5m时取小值，细颗粒土或夯坑深度大于1.5m时取大值）；

3 第三工序浅层夯实，采用扁锤低能量满夯2次。

4 每次的夯击数及停夯标准均应按试夯区核定的各项施工参数要求确定。

5.0.6组合锤法复合地基超深置换法施工应按下列工序进行：

1 第一工序深层挤密，可采用柱锤点夯1～2次。形成夯坑后，采用试夯规定的置换料回填；

2 第二工序中层挤密，可采用中锤夯击1～2次。形成夯坑后，采用试夯规定的置换料回填；

3 第三工序浅层夯实，采用扁锤低能量满夯2次。

4 每次的夯击数及停夯标准均应按试夯区核定的各项施工参数要求确定。

5.0.7组合锤法复合地基的停锤标准应同时满足下列条件：

1 夯坑周围地面不应有过大的隆起，不因夯坑过深而造成提锤因难；

2应根据土质情况及承载力要求适当调整停锤条件，当柱锤最后两夯的平均夯沉量为200（±40） mm、中锤为100（±20）mm时可停锤；

3 累计夯沉量应为墩体置换深度的１.5～2.0倍。

5.0.8 两遍夯击之间应有间隔期，间隔期应根据土中超孔隙水压力消散时间的实测资料确定。当缺少实测资料时，可根据地基土的渗透性确定，对于渗透系数（k）小于10-5cm·s-1的粘性土地基，间隔期不宜少于1周，对于渗透性好的地基，可连续夯击。

5.0.9施工过程中应有专人负责以下监测工作：

1.施工前收集夯前各层地基土的原位检测和土工试验等数据，并检查夯锤质量、锤底面积和落距，以确保夯击能和动压当量符合设计要求。

2.每一工序、毎一次夯击前，应复核夯点位置，夯完后检查夯坑位置，发现偏差或漏夯应及时纠正；

3.应按设计要求和试夯试验数据，检查每个夯点的夯击次数，夯坑深度，测量最后两击的夯沉量，并做好检查测量的记录，对超深置换尚应检查置换深度；

4.收锤时应检查最后二击平均夯沉量是否满足要求。

5.墩顶标高应高于基底标高0.2m（顶部的松散土体应凿除）。

5.0.10施工过程中应对各项参数及情况进行详细记录。

5.0.11 组合锤法复合地基处理施工结束后，应按规定进行质量检测，并经验收合格后方可进行工程基础的施工。

5.0.12基础底面应置低于墩体顶面以下0.2m。基坑（槽）开挖宜采取局部开挖的方式，分部开挖至混凝土垫层的设计底面标高，并及时清除松散土体后浇搗混凝土垫层。待基础施工完成后，须及时进行分层回填夯实至室内、外地面标高。

6 质量检查与检验

6.0.1施工过程中应跟踪检查每道工序的各项施工参数的测试数据和施工记录，不符合设计要求时应及时补夯或采取其他有效措施。

6.0.2 对采取补夯或其他措施处理后的工程应进行补充检验和验收。

6.0.3组合锤法处理的复合地基竣工验收时的承载力检验应按以下方法进行：

1.承载力和变形模量检测应采用现场静载荷试验。承载力检验应采用单墩载荷试验检验。对饱和粉土地基，可用单墩复合地基载荷试验代替单墩荷载试验。

2.夯实墩或置换墩着底情况和密度随深度的变化情况，即不同区段被处理土层每延米的击数可采用动力触探等有效方法查明。

6.0.4施工后检测的间隔期： 对粉土和粘性土地基施工后检测的间隔期一般不宜少于２８天，对碎石土和砂土地基一般宜为14天。

6.0.5 竣工验收时，承载力检验的数量，应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定，每个建筑地基的载荷试验点不应少于基底总墩数的1%，且每次检验不应少于3个。置换墩作底部情况的动探检验数量不应少于墩点数的1.2%，且不应少于3个。

6.0.6 检验按先动探后静载的方法进行，即在墩中心先进行动力触探着底检测，检完后用砂石将钻孔填实，然后再挑选其中动探击数较低的墩点进行静载检验。

6.0.7 组合锤法复合地基处理工程竣工验收时，应提交以下资料：

试夯成果报告及现场夯点平面布置图；

施工组织设计；

全部施工记录和施工监测记录；

由具备资质的检测单位提供的载荷试验和动力触探检测报告；

其它施工资料：包括设计图与设计修改通知、现场处理记录等。

附录A：“组合锤法复合地基试验要点”

A.0.1本试验要点适用于组合锤法复合地基、单墩的静载荷试验和动力触探试验。

A.0.2复合地基载荷试验用于测定承压板下应力主要影响范围内复合土层的承载力和变形参数。载荷试验承压板应具有足够刚度。单墩复合地基荷载实验的承压板可用圆形或方形，面积为一个墩承担的处理面积。单墩载荷试验面积为单墩墩体面积确定（墩体计算直径按组合锤的平均计算）。多墩复合地基荷载试验的承压板可用方形或矩形，其尺寸按实际墩数所承担的处理面积确定。墩的中心（或形心）应与承压板中心保持一致，并与荷载作用点相重合。

A.0.3承压板底面标高应与墩顶设计标高相适应。承压板底面下宜铺设粗砂或中砂密实垫层，垫层厚度取50～80mm，桩身强度高时宜取大值。试验标高处的试坑长度和宽度，应不小于承压板尺寸的3倍。基准梁的支点应设在试坑之外。

A.0.4试验前应采取措施，防止试验场地地基土含水量变化或地基土扰动。竣工验收的承载力检验，应在施工结束后间隔一定时间进行，对于超深夯实法间隔时间可取28 天，超深置换法可取14 天。

A.0.5加载等级可分为8~12级。最大加载压力不应小于设计要求压力值的2倍。

A.0.6正式加载前须对压板下的松散砂垫层预压，持续1小时后卸荷，再进行正式加载观测。

A.0.7每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次，以后每半小时读记一次。当一小时内沉降量小于0.1mm时，即可加下一级荷载。

A.0.8当出现下列现象之一时可终止试验：

1 沉降急剧增大，土被挤出或承压板周围出现明显的隆起；

2 承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%；

3 当达不到极限荷载，而最大加载压力已大于设计要求压力值的2倍。

A.0.9卸载级数可为加载级数的一半，等量进行，每卸一级，间隔半小时，读记回弹量，待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。

A.0.10单墩复合地基承载力特征值的确定：

1当压力—沉降曲线上极限荷载能确定，而其值不小于对应比例界限的2倍时，可取比例界限；当其值小于对应比例界限的2倍时，可取极限荷载的一半；

2当压力—沉降曲线是平缓的光滑曲线时，可按相对变形值确定；

1) 对超深置换墩复合地基：当墩间土以粘性土为主的地基，可取s/b或s/d等于0.015所对应的压力(s为载荷试验承压板的沉降量；b和d分别为承压板宽度和直径，当其值大于2m时，按2m计算)；当墩间土以粉土或砂土为主的地基，可取s/b或s/d等于0.01所对应的压力。

2) 对超深挤密夯实墩复合地基，可取s/b或s/d等于0.012所对应的压力。

3) 对有经验的地区，也可按当地经验确定相对变形值。

按相对变形值确定的承载力特征值不应大于最大加载压力的一半。

A.0.11单墩竖向极限承载力可按下列方法综合分析确定：

1 根据沉降随荷载的变化特征确定极限承载力：对与陡降型Q-s曲线取Q-s曲线发生明显陡降的起始点。

2 根据沉降量确定极限承载力：对于缓变型Q-s曲线的水泥土及砼置换墩一般可取s=40~60mm对应的荷载，对于大直径置换、夯实墩可取s=0.03~0.06D (D为压板直径，大直径或粗骨料置换墩取低值，小直径或散体细骨料置换墩和原土夯实墩取高值) 所对应的荷载值。

3 根据沉降随时间的变化特征确定极限承载力：取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。

4 将单墩极限承载力除以安全系数2，为单墩竖向承载力特征值。

5试验点的数量不应小于3点，当满足其极差不超过平均值的30%时，可取其平均值为复合地基或单 墩承载力特征值。若超过30%时，应按超过比率相应折减取值；条件许可时可进行局部补夯补检后重新统计取值。

A.0.12宜采用动力触探试验：检查超深挤密挤密或超深置换墩的着底部情况与密度（击数）随深度的变化。0.6.1检验位置须选择在墩中心位置，试验区检验时可增选墩间土。0.6.2工艺方法：采用标贯、重型或超重型触探设备。0.6.3检验深度应大于墩着底面深度3m，松填土层较厚时穿透松填土层，并应低于墩底面深度0.5m。

0.6.4检验目的：得出钻孔深度范围内每延米的击数情况。

附录B            组合锤法复合地基处理与普通强夯处理的有效加固深度对照表

| 普通强夯处理 |  |  | 组合锤法复合地基处理（新型柱锤） |  |  | 有效加固深度（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单夯击能（KN·m） | 静压值（kPa） | 动压当量 （kPa·m） | 单夯击能（KN·m） | 静压值 （kPa） | 动压当量 （kPa·m） | 碎石、砂等粗颗粒土 |  | 粉土、粘性土、湿陷性黄土等细颗粒土 |  |
|  |  |  |  |  |  | 普通强夯锤 | 组合锤法复合地基处理 | 普通强夯处理 | 组合锤法复合地基处理 |
| 100×10 =1000 | 100/12π=31.8 | 10m×31.8 =318 | 90×10 =900 | 90/0.62π =79.6 | 10m×79.6 =796 | 5～6 | 8～9 | 4～5 | 7～8 |
| 125×16 =2000 | 125/1.12π =32.8 | 16m×32.8 =524 | 100×10 =1000 | 100/0.62π =88.4 | 10m×88.4 =884 | 6～7 | 9～10 | 5～6 | 8～9 |
| 150×20 =3000 | 150/1.22π =33.1 | 20m×33.1 =662 | 110×10 =1100 | 110/0.62π =97.3 | 10m×97.3 =973 | 7～8 | 10～11 | 6～7 | 9～10 |
| 200×20 =4000 | 200/1.32π =37.7 | 20m×37.7 =754 | 120×10 =1200 | 120/0.62π =106.1 | 10m×106.1 =1061 | 8～9 | 11～12 | 7～8 | 10～11 |
| 250×20 =5000 | 250/1.42π =40.6 | 20m×40.6 =813 | 130×10 =1300 | 130/0.62π =115.0 | 10m×115 =1150 | 9.0～9.5 | 12～13 | 8.0～8.5 | 11～12 |
| 300×20 =6000 | 300/1.52π =42.4 | 20m×42.4 =849 | 140×10 =1400 | 140/0.62π =123.9 | 10m×123.8 =1239 | 9.5～10 | 13～14 | 8.5～9.0 | 12～13 |
| 400×20 =8000 | 400/1.62π =49.7 | 20m×49.7 =995 | 150×10 =1500 | 150/0.62π =132.7 | 10m×132.7 =1327 | 10～10.5 | 14～15 | 9.0～9.5 | 13～14 |

说明注：

1、单击夯击能=锤重×落距高度；

2、静接地压力值（简称静压值）=锤重/锤底面积；

3、动压当量=单击能/锤底面积，或静压值×落距高度；

4、上表中普通夯锤的有效加固深度系根据《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中表6.2.1提供的预估值。组合锤法地基处理的有效加固深度系根据多年来完成的数十个工程实例的检测报告综合统计得出。

本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为： “应符合……的规定” 或“应按……执行”。

引用标准名录

1、建筑地基基础设计规范   GB 50007-2002

2、建筑地基基础技术规范   JGJ 79-2002

3、岩土工程勘察规范   GB 50021-2001

4、混凝土结构设计规范   GB 50010-2002

5、建筑地基基础工程施工质量验收规范  GB 50202-2002

6、建筑工程施工质量验收统一标准   GB 500-2001