|  | JG |
| --- | --- |
| 中华人民共和国行业标准 |  |
| JG/T ×××××-×××× |  |
| 水泥木丝板 Cement wood wool board （征求意见稿） |  |
| ××××-××-×× 发布 | ××××-××-×× 实施 |
| 中华人民共和国住房和城乡建设部 发布 |  |

- 前　言

本标准附录A、附录B、附录C为规范性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院、上海迅快企业有限公司

本标准参加起草单位：上海建筑科学研究院、国家化学建筑材料测试中心（建工测试部）、

建研建材有限公司

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

- 水泥木丝板

1  范围

本标准规定水泥木丝板的术语和定义、分类、规格和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于工厂化生产的以普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥为胶凝材料，木丝（木质纤维）为加筋材料，加入水经铺装成型、保压养护、调湿处理等工艺制成的水泥木丝板和水泥木丝复合保温板。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本版本。

GBJ 75                建筑隔声测量规范

GBJ 121               建筑隔声评价标准

GB/T 2828             逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB/T 4897.1~7          刨花板

GB 6566               建筑材料放射性核素限量

GB 8624-1997          建筑材料燃烧性能分级方法

GB/T 8626－2007       建筑材料可燃性试验方法

GB/T 10294            绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法

GB/T 13475            标定热箱法

GB/T 17657            人造板及饰面人造板理化性能试验方法

JC/T 411               水泥木屑板

JG/T169               建筑隔墙用轻质条板

3  术语和定义

本标准采用下列术语：

3.1  水泥木丝板 cement wood wool board

以普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥为胶凝材料，木丝（木质纤维）为加筋材料，加入水经铺装成型、保压养护、调湿处理等工艺制成的建筑板材。主要用于非承重室内装饰装修、隔声、吸音、室内隔墙、围护结构填充。经工厂化预制，到施工现场采用机械连接安装，表面喷涂或其他饰面处理。

3.2  水泥木丝复合保温板 cement wood wool composite insulation board

用水泥木丝板与发泡聚苯乙烯或矿棉保温材料复合制成的复合保温板，主要用作外墙外保温。经工厂化预制，到施工现场采用连接安装、表面涂抹砂浆或其他饰面处理。

3.3  粗木丝 thick wood wool

木丝宽度为2 mm～5 mm。

3.4  细木丝 thin wood wool

木丝宽度为2 mm以下。

3.5  平整度 roughness

在成型或调湿的过程中，板材的厚度不均匀或水泥分散不均匀而造成的板面不平整的程度。

3.6  吸水厚度膨胀率 thickness swelling rate

试件浸水膨胀后厚度增加量与浸水膨胀前厚度之比。

4  分类、规格和标记

4.1  分类

水泥木丝板应分为单面板和复合板，分别用代号表示。

4.2   规格

4.2.1 Ⅰ型板规格

4.2.1 1  长度

长度为：1200 mm～3600 mm，分别用   lⅠ  代号表示。

4.2.1.2  宽度

宽度为：600 mm～1200 mm.，分别用   bⅠ   代号表示。

4.2.1.3  厚度

厚度为： 15 mm、25 mm、35 mm、50 mm、75 mm、100 mm，分别用   eⅠ   代号表示。

4.2.2  Ⅱ型板规格

4.2.2.1  长度

长度为：1200 mm～3600 mm，分别用   lⅡ  代号表示。

4.2.2.2  宽度

宽度为：600 mm～1200 mm.，分别用   bⅡ  代号表示。

4.2.2.3  单层复合厚度

厚度为：20mm、30mm、40mm、50mm、60mm分别用   eⅡ  代号表示。

4.2.2.4  双层复合厚度

厚度为： 20mm、30mm、40mm、50mm、60mm 分别用eⅡ代号表示。

注：1、允许供需双方协商，生产所需要的规格产品。

2、保温材料厚度可根据工程性质和设计计算书要求来确定。

3、木丝层厚度不小于5mm。

4.3  标记方式

4.3.1  分类和代号

按用途分为装饰装修、隔声吸音、室内隔墙及围护结构填充墙和外墙外保温；按制造板材所用木丝宽度分为粗丝和细丝；按板边形状分为直角形和倒角形。产品的分类和代号见表1。

- 产品分类及代号

| 分类方法 |  | 名 称 | 代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 板材用途 | 水泥木丝板 | 装饰装修、吸音隔声 室内隔墙、围护结构填充墙 | Ⅰ型 |
|  | 水泥木丝复合保温板 | 外墙外保温 | Ⅱ型 |
| 木丝的宽度 |  | 粗 丝 细 丝 | C S |
| 板边形状 |  | 直 角 倒 角 | ZJ DJ |

标记顺序：水泥木丝板代号（加第一列SLMS）、产品名称、分类号、木丝的粗细、板边的形状、几何尺寸和标准号。

4.3.2  标记方法

水泥木丝板产品型号按下列所示的方法标记。

- 标准号

- 板厚度，mm

- 板宽度，mm

- 板长度，mm

- 板边形状（ZJ，DJ）

- 木丝宽度（C，S）

- 分类代号（Ⅰ、Ⅱ型）

4.3.3   标记示例

长度1200mm，宽度600mm，厚25mm、细丝的有倒角的水泥木丝板，标记为：

Ⅰ型 S DJ 1200×600×25 JC/T XXXXXX 。

5  要求

5.1 Ⅰ型板要求

5.1.1  外观质量

表面不应出现凹陷、裂纹、掉角等现象。

5.1.2  平整度、尺寸允许偏差、对角线允许偏差应满足表2规定的要求。

表2         平整度、尺寸允许偏差、对角线允许偏差的规定要求           单位：mm

| 项 目 |  | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平整度 |  | 厚度≤35为±1.0 | 厚度﹥35为±2.0 |
| 尺寸允许偏差 | 长度 | ≤1250为±1.0 | ﹥1250为±2.0 |
|  | 宽度 | ≤600±1.0 | ﹥600为±2.0 |
| 对角线允许偏差 |  | 厚度≤35，长度每延米为2.0 | 厚度﹥35, 长度每延米为3.0 |

5.1.3 Ⅰ型板的物理力学性能应符合表3的规定。

表3                        Ⅰ型板物理力学性能指标

| 项目 |  | 单位 | 公称厚度范围 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚 度 |  | mm | 15 | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
| 密 度 |  | kg/m3 | 400～450 | 400～450 | 400～450 | 300～350 | 300～350 | 300～350 |
| 抗折强度 | 标 态 | MPa | ≥2.50 | ≥2.00 | ≥1.50 | ≥1.00 | ≥0.80 | ≥0.70 |
|  | 浸水24h | MPa | ≥2.00 | ≥1.60 | ≥1.20 | ≥0.80 | ≥0.65 | ≥0.55 |
| 压缩10%的抗压强度1 |  | MPa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | ≥0.15 |
| 内结合力 | 标态 | N | ≥0.20 |  |  |  |  |  |
|  | 高温高湿1000h2） |  | ≥0.15 |  |  |  |  |  |
| 握镙钉力3） | 板面 | N | ≥120 |  |  |  |  |  |
|  | 板边 |  | ≥100 |  |  |  |  |  |
| 吸水率 24h |  | % | ≥30 |  |  |  |  |  |
| 吸水厚度膨胀率 |  | % | ≤ 3 |  |  |  |  |  |
| 放射性 |  |  | A类装修材料 内照射指数1.0，外照射指数1.3 |  |  |  |  |  |
| 耐燃烧性 |  |  | B1级 |  |  |  |  |  |
| 抗冲击性4） |  |  | 表面没有出现开裂及明显裂纹 |  |  |  |  |  |
| 隔声性 |  |  | 满足GBJ75规范要求 |  |  |  |  |  |
| 导热系数5） |  | w/（m·k） | ≤0.15 |  |  |  |  |  |
| 注 |  | 1）当水泥木丝板用于隔声材料时不做压缩10%的抗压强度试验。 2）当使用环境湿度≥80%时，需要进行高温高湿条件下的内结合力试验。 3) 当水泥木丝板厚度≤25mm时不做握镙钉力试验。 4) 抗冲击性试验应根据工程性质与用户要求确定。 5）对试板的大面上需用水泥净浆抹灰后再进行导热系数测定。 |  |  |  |  |  |  |

5.1.4 Ⅰ型板的物理力学性能试件尺寸详见表4的规定。

表4                           Ⅰ型板理化性能试件尺寸表

| 检测项目 | 试样尺寸/mm | 试样数量/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 100×100 | 5 |  |
| 24h吸水率 | 100×100 | 5 |  |
| 吸水厚度膨胀率 | 100×100 | 5 |  |
| 抗折强度 标态 | 长60、宽100 | 5 |  |
| 抗折强度24h浸水 | 长60、宽100 | 5 |  |
| 内结合力（标态） | 70×70 | 5 |  |
| 内结合力（高温高湿1000h） | 70×70 | 5 |  |
| 压缩10%的抗压强度 | 100×100×e | 5 |  |
| 握螺钉力 | 150×50 | 板面3、板边6 |  |
| 放射性 | 300×300 | 2 |  |
| 隔声性 | ---- | 10m2 |  |
| 抗冲击性 | 不小于2平方米 | 3 |  |
| 防火性能 | 1000×19×e | 16 |  |
| 导热系数 | 300×300×35 | 2 | 试样的两个大面用水泥净浆封闭 |

5.2 Ⅱ型板要求

5.2.1  外观质量

表面不应出现凹陷、裂纹、掉角等现象。

5.2.2  平整度、尺寸允许偏差、对角线允许偏差应满足表5规定的要求。

表5                   平整度、尺寸允许偏差、对角线允许偏差的规定             单位：mm

| 项 目 |  | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 平整度 |  | ±2.0 |  |
| 尺寸允许偏差 | 长度 | ≤1250为±1.0 | ﹥1250为±2.0 |
|  | 宽度 | ≤600为±1.0 | ﹥600为±2.0 |
| 对角线允许偏差 |  | 每延长米为2.0 |  |

5.2.3  Ⅱ型板物理力学性能指标应符合表6的规定。

表6                        Ⅱ型板物理力学性能指标

| 项 目 |  | 厚度范围 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厚度（单面） |  | 10×20 | 10×30 | 10×40 | 10×50 | 10×60 |
| 厚度（双面） |  | 5×20×5 | 5×30×5 | 5×40×5 | 5×50×5 | 5×60×5 |
| 粘结强度MPa | 标 态 | ≥0.10 |  |  |  |  |
|  | 抗冻性试验 | ≥0.10 |  |  |  |  |
| 抗弯承载力，kN/m2 |  | ≥0.50 |  |  |  |  |
| 热传导系，m2·K/W |  | ≤1.40 |  |  |  |  |
| 耐燃烧性 | 单面水泥木丝板 | B1级 |  |  |  |  |
|  | 双面水泥木丝板 | B1级 |  |  |  |  |
| 注 | - a) 水泥木丝板与发泡聚苯板复合时，发泡聚苯板的密度≥20kg/m3。 - b）水泥木丝板与矿棉材料复合时，矿棉强度为＞120 kg/m3的切条棉。 c）对试板的大面上需用水泥净浆抹灰后再进行热传导系数的测定。 d) 保温材料厚度也可根据设计计算书的要求选定。 e) 当Ⅱ型板长度≥2m时，应进行抗弯承载力试验。 |  |  |  |  |  |

- 5.2.4  Ⅱ型板的物理力学性能试件尺寸详见表7的规定。

- 表7                         理化性能试件尺寸表

| 检测项目 | 试样尺寸/mm | 试样数量/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 | 100×100 | 5 |  |
| 粘结强度（标态） | 70×70 | 5 |  |
| 粘结强度（抗冻性试验） | 70×70 | 5 |  |
| 抗弯承载力 | 不小于2米 | 3 |  |
| 热传导系数 | 1000×1000 | 1 | 试样的两个大面用水泥净浆封闭 |
| 耐燃烧性 | 1000×19×e | 16 |  |

6  试验方法

6.1 Ⅰ型板

6.1.1  外观质量

按标准JC/T 411中的规定进行。

6.1.2  平整度

按标准JC/T 411中的规定进行。

6.1.3  尺寸允许偏差

按标准JC/T 411、JG/T 169 中的规定进行。

6.1.4  密度

按标准GB/T 17657中的规定进行。

6.1.5  抗折强度

按附录A的规定进行。

6.1.6  24h吸水后抗折强度

按附录B的规定进行。

6.1.7  压缩10%的抗压强度

按附录C的规定进行。

6.1.8  内结合力

按标准GB 8813中的规定进行。

6.1.9  高温高湿1000h

按标准GB/T 17657中的规定进行。

6.1.10  握螺钉力

按标准GB/T 17657中的规定进行。也可根据工程性质与用户需要确定。

6.1.11  24h吸水率

按标准GB/T 17657中的规定进行，浸泡时间为24h。

6.1.12  吸水厚度膨胀率

按标准GB/T 17657中的规定进行，浸泡时间为24h。

6.1.13  抗冲击性

按标准JG/T169中的规定进行。也可根据工程性质与用户需要确定。

6.1.14  放射性

按标准GB 6566-A-类中的规定进行。

6.1.15  耐燃烧性

按标准GB 8624－1997、GB/T 8626－2007中的规定进行。

6.1.16  隔声性

按标准GBJ 75-84、GBJ121中的规定进行。

6.1.17  导热系数

按标准GB 10294中的规定进行。

6.2  Ⅱ型板

6.2.1  外观质量

按标准JC/T 411中的规定进行。

6.2.2  平整度

按标准JC/T 411中的规定进行。

6.2.3  尺寸允许偏差

按标准JC/T 411中的规定进行。

6.2.4  粘接强度

按标准GB/T 17657中的规定进行。

6.2.5  抗冻性试验

按标准JC/T 411中的规定进行。

6.2.6  热传导系数

按标准GB/T 13475中的标定热箱法规定进行。

6.2.7  抗弯承载力

按标准JG/T 169中的规定进行。

7  仪器及试验设备

7.1  钢板尺，精度1 mm。

7.2  游标卡尺，精度0.1 mm。

7.3  钢卷尺：精度1 mm。

7.4  天平，感量0.01g。

7.5  万能材料试验机，2～10KN，精度＜1%。

7.6  恒温恒湿箱，温度范围10℃～80℃，相对湿度95%以上。

7.7  平板导热仪：温差 ＞15℃，精度＜5%。

7.8  难燃炉：平均烟气温度≤200℃，烟密度等级SDR≤75。

7.9  建声测量系统及建筑声学测量仪

7.10  r谱仪：分辨率7.1%（对137Cs的661.66KeV峰）。

7.11  低温箱：温度可降至-30℃；精度＜2%。

7.12  空气干燥箱，恒温灵敏度±1℃，温度范围40℃～200℃。

7.13  墙体保温性能检测装置，温差 ＞15℃，精度＜5%。

8检验规则

8.1  检验分类

产品检验分型式检验和出厂检验。

8.2  出厂检验

产品出厂时必须进行出厂检验，出厂检验项目详见表8。

8.3  形式检验项目包括技术要求中的全部项目，有以下情况之一时应进行型式检验：

a) 新产品试生产的定型鉴定时；

b) 产品主要原材料、配方或生产工艺有重大变更时；

c) 在正常生产情况下，型式检验项目为一年检验一次；

d) 停产半年以上恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次形式检验结果有较大差异时；

f) 用户有特殊要求时（可根据用户要就做适当调整）；

g）国家质量监督检验机构提出形式检验要求时。

8.3.1  型板型式检验项目详见表8。

表 8                Ⅰ型板型式检验和出厂检验项目一览表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | 6.1.1 | √ | √ |
| 2 | 平整度 |  | 6.1.2 | √ | √ |
| 3 | 尺寸允许偏差 |  | 6.1.3 | √ | √ |
| 4 | 密 度 |  | 6.1.4 | √ | √ |
| 5 | 抗 折 强 度 | 标 态 | 6.1.5 | √ | √ |
|  |  | 高温高湿1000h | 6.1.6 | √ |  |
| 6 | 压缩10%的抗压强度 |  | 6.1.7 | √ | √ |
| 7 | 内结 合力 | 标 态 | 6.1.8 | √ | √ |
|  |  | 浸水24h | 6.1.9 | √ |  |
| 8 | 握钉力 | 板 面 | 6.1.10 | √ |  |
|  |  | 板 边 | 6.1.10 | √ |  |
| 9 | 24h吸水率 |  | 6.1.11 | √ | √ |
| 10 | 吸水厚度膨胀率 |  | 6.1.12 | √ |  |
| 11 | 抗冲击性 |  | 6.1.13 |  |  |
| 12 | 放射性 |  | 6.1.14 | √ |  |
| 13 | 耐燃烧性 |  | 6.1.15 | √ |  |
| 14 | 隔声性 |  | 6.1.16 | √ |  |
| 15 | 导热系数 |  | 6.1.17 | √ |  |

8.4  Ⅱ型板型式检验和出厂检验项目详见表9。

表9                     Ⅱ型板型式检验和出厂检验项目一览表

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | 6.2.1 | √ | √ |
| 2 | 平整度 |  | 6.2.2 | √ | √ |
| 3 | 尺寸允许偏差 |  | 6.2.3 | √ | √ |
| 4 | 粘 接 强 度 | 标态 | 6.2.4 | √ | √ |
|  |  | 抗冻性15次 | 6.2.5 | √ |  |
| 6 | 热传导系数 |  | 6.2.6 | √ |  |
| 7 | 耐燃烧性 |  | 6.2.7 | √ |  |

8.5  判定规则

所有检验项目的检验结果应符合Ⅰ型、Ⅱ型板的技术指标，有一项不符合时，应加倍复验。复验不合格时，判为不合格品。

8. 6  复验

若买方对产品质量提出异议时，可会同生产厂（卖方）委托质量监督部门进行复验。尺寸偏差和外观质量的复验在生产厂内进行。复验结果作为最后判定产品质量的依据。复验结果为合格时，费用由买方负担；不合格时，由生产厂（卖方）负担。

- 9  标志、包装、运输、贮存

9.1  标志

每批产品应有厂名（厂标或注册商标）、产品标记、批号、检验员代号等标志。

9.2  包装

9.2.1  根据具体情况，产品可包装或散装。

9.2.2  产品包装要牢固，可靠并方便搬运；散装产品要保证底部平坦、稳固。

9.3  运输

使用的各种运输工具应保持底部平整，必须设法使产品固定好，严禁立装。在装、卸及运输过程中应防止碰撞、雨淋。人工搬运、装、卸单张板时，应侧立搬运，严禁抛掷。

9.4  贮存

9.4.1水泥木丝板和水泥木丝复合保温板应放在干燥、通风良好的环境中。贮存场地必须坚实、平坦。露天贮存时应有防雨遮盖，堆垛下部应有防潮措施。

9.4.2  不同用途的产品应分别存放。

9.4.3  堆垛高度不宜超过1.8m。

附录A

（规范性附录）

抗折强度试验方法

仪器及设备

A1 万能材料试验机

精度为1%，选择试件的破坏荷载为试验机量程的20—80%。

A2  实验装置

每个试验应支承在半径为10mm～30mm平行的金属圆辊上，平行圆辊能在水平方向自由滚动。金属圆辊的中心距为25mm，支距测量精确至1mm，在支距中心整个试样宽度方向，用与支承金属圆辊直径相同的金属圆辊向试件表面施加垂直荷载（见图A1）

图A1

A3  试样

3.1  取样方法和数量

按图A2所示，在同一板上裁取试样，裁取5个试样。

图A2

3.2  试样尺寸

试样尺寸为600 mm×100 mm×e mm

3.3  试样状态

试样应放置在温度为23℃±5℃，湿度为60℃±10℃的环境中，使其平衡至质量恒重。质量恒重是指间隔24小时连续两次称重相差不大于0.5%。

3.4  试验

应匀速加荷，从加荷到试样破坏时间为30s～120s。

3.5  结果计算

抗折强度R（MPa）按式（A1）计算，精确至0.1 MPa：

R=3×Pmax×l2×b×e2      …………………………………………     (A1)                                                                                                                                                                            式中：

R------- 抗折强度，单位为兆帕（MPa）；

Pmax------- 试样断裂荷载，单位为牛顿（N）；

l ------- 支距，单位为毫米（mm）；

b------ 试样宽度；

e----- -试样厚度；

试验结果取5个试样的算术平均值，精确至0.1 MPa。

附录B

（规范性附录）

浸水24小时抗折强度试验方法

B1  仪器及设备

仪器设备同A1。

B2  试样

试样同A3。

B3  试验状态

将试样浸泡在室温水中24h后，用拧干的湿毛巾擦去表面附着水，然后再进行试验。

B4  试验

试验同A3.4。

B5  结果计算

结果计算同A3.5。

附录C

（规范性附录）

压缩10%的抗压强度试验方法

C  仪器及设备

C1  万能材料试验机。

精度为1%，其力和位移的范围应能满足本标准的要求。

C2、实验装置

每个试验应备有二块表面抛光且不会变形的方形的平行板，板的边长为100mm，其中一块是固定的，而另一块可按所规定的条件以恒定的速度移动。

C3  试样

3.1  试样的尺寸和数量

试样尺寸为100 mm×100 mm×e mm，在同一水泥木丝板上裁取5个试样为一组。

C4  试验

试样放置于万能材料试验机的底板上，活动板以恒定的速率压缩试样，相对变形至少达到10%，读取相对变形的力值。

C5  结果计算

5.1  相对形变10%的力值

σ10=F10S0×103            ………………………………………   (C1)

σ10 ----- 相对形变10%的强度；

F10 ----- 试样压缩10%时相对变形的力，N;

S0 ----- 试样横截面初始面积，mm2;

试验结果取5个试样的算术平均值，精确至0.1 MPa。